2007년 01월 28일 자기비파괴검사 기능사  A형

1. 자외선조사장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. 자외선의 강도 측정은 조도계로 측정한다.

나. 자외선조사장치는 광원이 안정된 후 측정한다.

다. 자외선조사장치에서 나오는 자외선의 파장은 320~400㎚의

영역으로서 근자외선이다.

라. 자외선조사장치는 일반적으로 고압 수은등에 필터가 부착된         조사등과 안정기로 구성되어 있다.

2. 직경 5㎝, 길이 30㎝ 인 강봉을 원형 자화법으로 자분탐상시험시     요구되는 자화전류 값으로 가장 적당한 것은?

가. 약 600A     나. 약 1000A    다. 약 1600A    라. 약 2600A

3. 자분탐상시험에서 원통형 코일의 단면적과 검사부위 단면적의 비     를 무엇이라 하는가?

가. 비투자율(relative permeability)

나. 자기 유도율(magnetic induction ratio)

다. 전도율(conductivity)

라. 충전율(fill factor)

4. 비파괴검사에 대한 설명으로 다음 중 옳지 않은 것은?

가. 시험체의 수명 평가에 기초 자료가 된다.

나. 초음파탐상검사는 내부, 침투탐상검사는 표면결함 검출에

주로 이용된다.

다. 사용상 영향을 주지 않고 시험체를 검사하는 방법이다.

라. 시험체에 대한 모든정보를 가장 정확히 알 수 있는 방법이다

5. 대부분의 와전류탐상시험에서 최소허용신호 대 잡음 비율로 옳은     것은?

가. 1 : 1      나. 2 : 1        다. 3 : 1       라. 4 : 1

6. 국부적인 잔류자기에 의하여 만들어진 비관련성 지시는 자분탐상     시험을 방해한다. 효과적인 검사를 수행하기 위하여 어떻게 하는     것이 가장 바람직한가?

가. 탈자 후 요구되는 방향으로 재자화 한다.

나. 보다 높은 전류를 사용한다.

다. 보다 낮은 전류를 사용한다.

라. 다른 방향으로 자화한다.

7. 자분탐상검사 후 다음 중 탈자를 하지 않아도 되는 경우는?

가. 자계 측정 계기의 부품을 검사한 경우

나. 기어를 열처리 후 잔류법으로 검사한 경우

다. 보자력이 큰 부품을 검사 후 전기 아크용접을 하는 경우

라. 기어의 축을 잔류법으로 검사하고 열처리 후 사용 하는 경우

8. 형광자분탐상시험에 자외선 조사 등을 사용하는 이유는?

가. 검사자의 눈을 보호하기 위하여

나. 자기장을 육안으로 식별이 가능하도록 하기 위하여

다. 자기의 강도를 더 높이기 위하여

라. 자분 지시를 더 선명하게 보기 위하여

9. 길이가 10인치, 직경이 2인치 인 강봉을 선형자화법으로 검사할     때의 소요 전류는 몇 A 인가?  (단, 코일의 권선수는 4회이다.)

가. 875       나. 1000       다. 1250       라. 2250

10. 프로드(Prod)법 이란?

가. 코일 안에서 시험부를 자화하는 방법

나. 영구자석을 사용하여 자화시키는 방법

다. 시험부 구멍 등에 도체를 관통시켜 전류를 흘리는 방법

라. 2개의 전극을 통해 시험부의 특정부위에 전류를 흘려 검사          하는 방법

11. 다음 중 자분지시모양의 기록 중에서 정확도와 신뢰성이 가장       좋은 것은?

가. 전사                나. 스케치

다. 사진촬영            라. 셀로판 테이프에 부착

12. 와전류탐상시험은 다음 중 무엇을 응용한 것인가?

가. 자기누설 (magnetic leakage)

나. 전자기 유도(electromagnetic induction)

다. 자기저항(magnetic resistance)

라. 잔류자장(residual magnetism)

13. 자분탐상시험에서 축통전법으로 자화하고자 할 때 자화전류량은      주로 무엇에 의하여 결정되는가?

가. 시험품의 재질            나. 시험품의 직경

다. 시험품의 모양            라. 시험품의 길이

14. 자분탐상시험 중 발생될 수 있는 재해로부터의 안전재해 예방법      으로 적절하지 않은 것은?

가. 휘발성 용제 등에 자분을 현탁시킨 검사액을 사용할 경우에          는 부근에 화기가 없는지 등의 예방조치를 하여야 한다.

나. 인화성 가스가 있는 장소에서는 아크 발생 등의 우려를

예방하기 위하여 검사를 수행해서는 안 된다.

다. 독성이 없는 건식자분이 환경에 노출될 경우 장시간이라도          특별히 방진마스크를 사용할 필요는 없다.

라. 전 처리 등에 사용한 기름이 묻은 물건들은 화재예방을

위해서 적당한 용기에 처리해 두어야 한다.

15. 습식자분의 분산매질로 물을 사용할 때 젖음성(또는 적심성)을      좋게 하기 위하여 첨가하는 것은?

가. 방청제              나. 백등유

다. 용제                라. 계면활성제

16. 강자성체인 미세한 철분이 함유된 검사액을 사용하여 자분탐상       시험을 수행하는 방법은?

가. 건식법             나. 습식법

다. 연속법             라. 잔류법

17. 다음 중 시험품에 존재하는 결함에 의해서 나타난 자분 모양은?

가. 자기 펜 흔적

나. 시험품의 심한 경도 차이

다. 구조물의 심한 두께 차이의 경계면

라. 라미네이션에 의한 지시

18. 자분탐상시험과 관련한 용어와 그 단위의 연결이 틀린 것은?

가. 자속 - ㏝ (Weber)

나. 자외선의 파장 - ㎚ [또는 Å]

다. 자속밀도 - T (Tesla)

라. 투자율 - Oe ( Oersted )

19. 자속(magnetic flux)에 대한 설명으로 옳은 것은?

가. 자화된 물체에 자력이 미치는 공간

나. 자기회로 내의 자력선의 총 수

다. 자기를 띤 물체가 쇠붙이 등을 끌어 당기는 성질

라. 서로 끌어 당기거나 밀어내는 자석의 힘

20. 지구의 남북 방향을 지시하는 것으로, 자침이라고도 부르며

누설자기의 발생부에 놓으면 자침이 움직여 자기의 존재를

알 수 있는 자기 계측기는 무엇인가?

가. 가우스 메타 (Gauss meter)

나. 자속계 (Flux meter)

다. 간이형 자기 검출기 (Field indicator)

라. 자기 컴파스 (Compass indicator)

21. 자분탐상시험에서 자분을 선택할 때 고려할 대상이 아닌 것은?

가. 자분의 무게

나. 시험체의 표면상황

다. 탐상장치

라. 입도 및 분산성

22. 자분탐상시험에 사용되는 자외선 등의 필터(filter)는 깨진

것을 사용하면 안 되는 주된 이유로 타당한 것은?

가. 작업자의 눈에 실명할 정도의 손상을 입힐 우려가 있기

때문이다.

나. 과도한 자외선 방출로 작업자가 방사선을 피복 받아

유전적인 피해가 우려되기 때문이다.

다. 시험체 표면에서 자외선의 강도가 너무 강하여 결함검출을          전혀 할 수 없기 때문이다.

라. 작업자의 피부 손상 등을 방지하기 위해서이다.

23. 축통전법에 의한 자분 탐상시험시 자계의세기[Oe]를 구하는

식으로 옳은 것은?

(단, I : 전류(A),  R : 도체의 반경(㎝)  H : 자계의 세기(Oe)

가. H = [eqn: {1} over {2}]ㆍ[eqn: {I} over {R}]

나. H = [eqn: {1} over {3}]ㆍ[eqn: {R} over {I}]

다. H = [eqn: {1} over {5}]ㆍ[eqn: {I} over {R}]

라. H = [eqn: {1} over {10}]ㆍ[eqn: {R} over {I}]

24. 자분탐상시험에서 시험체 표면하의 결함검출에 다음 중 가장

우수한 자화 전류는?

가. 교류      나. 직류      다. 반파정류     라. 충격전류

25. 다음 중 자분탐상검사의 장점이 아닌 것은?

가. 침투탐상검사법에 비해 표면 및 표면직하의 검사에 효과적           이다.

나. 초음파탐상검사법에 비해 검사자가 쉽게 검사방법을 배울            수 있다.

다. 방사선투과검사보다 결함의 종류와 위치를 더 명확하게

알 수 있다.

라. 방사선투과검사법에 비해 비교적 작업비가 저렴하다.

26. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류 (KS D 0213)      에 따른 용어의 정의 중 다음 문장이 뜻하는 것은?

“자분을 잘 분산시킨 상태로 시험품의 표면에

적용하기 위한 매체가 되는 기체 또는 액체“

가. 용매                 나. 계면활성제

다. 분산매               라. 점착성 유체

27. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)      에 의해 자분탐상시험시 자화할 때의 고려할 사향을 설명한 것      으로 올바른 것은?

가. 자계의 방향을 예측되는 흠의 방향에 대하여 가능한 한

수평으로 한다.

나. 자계의 방향은 시험할 면과 가능한 한 수직이 되게 한다.

다. 시험면을 태워서는 안될 경우 시험체에 직접 통전하지 않는          자화방법을 선택하는 것이 좋다.

라. 반자계를 크게 한다.

28. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)      에서 탐상 후 탈자는 필요에 따라 확인이 필요한데 다음 중

탈자 확인에 필요한 장치로 적합한 것은?

가. 자분살포기

나. 블랙라이트

다. 가우스미터

라. 데시케이터

29. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)      에 의해 일반적인 퀜칭한 부품을 잔류법으로 탐상시험할 때

필요한 자계의 강도[A/m]는 얼마로 규정하고 있는가?

가. 500 ~ 1000             나. 1200 ~ 2000

다. 2400 ~ 3600            라. 6400 ~ 8000

30. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양이 분류(KS D 0213)      에는 자분의 자성을 측정하는 방법이 열거되어 있다. 이 방법에      해당되지 않는 것은?

가. 자기천칭을 사용하는 방법

나. 커패시턴스로 저항을 구하는 방법

다. 자기히스테리시스 곡선을 구하는 방법

라. 솔레노이드 코일을 사용하는 방법

31. 강재 석유저장탱크의 구조(KS B 6225)에 따라 용접부에 대한

자분탐상시험을 실시할 때의 설명으로 옳은 것은?

가. 검사 재료는 원칙적으로 건식 비형광자분을 사용 한다.

나. 장치로는 직류 프로드 자화장치를 사용한다.

다. 자화 방법을 교류 극간법으로 한다.

라. 특별한 경우를 제외하고는 자분의 적용은 건식법으로 한다.

32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)

에서 시험체의 축방향으로 전류를 직접 흐르게 하여 시험체를       자화하는 시험방법을 무엇이라 하는가?

가. 축통전법          나. 직각통전법

다. 전류관통법        라. 극간법

33. 철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)

에서 시험기록의 기호 표시 중 “C∧ 3000”이 있다. 여기서       “∧"의 의미는?

가. 충격전류         나. 교류전류

다. 직류전류         라. 맥류전류

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)

에서 자외선조사장치의 점검시 자외선 강도계를 사용하여 측정      한 자외선 강도값은 필터 면 과 몇㎝ 떨어진 위치에서 800㎼/㎠      미만인 경우에 수리 또는 폐기하도록 규정하고 있는가?

가. 10㎝        나. 25㎝        다. 30㎝       라. 38㎝

35. 항공우주용 자기탐상 검사방법 (KS W4041)에 의해 비형광자분법      을 사용할 때 조명 장치로는 백색 등을 검사 영역에 설치하여야      한다. 적절한 검사를 수행하기 위하여 적어도 몇 ㏓ 이상의

백색등이 필요한가?

가. 200         나. 500         다. 1250       라. 2150

36. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)

에서 표준시험편의 표시가 “A1-15/100" 일 때 15/100에 대한       설명으로 맞는 것은?

가. 사선의 오른쪽이 판의 두께, 사선의 왼쪽이 인공 홈의

깊이를 나타내는 수치이다.

나. 사선의 오른쪽이 인공 흠의 깊이, 사선의 왼쪽이 판의

두께를 나타내는 수치이다.

다. 수치의 단위는 ㎜ 이다.

라. 수치의 단위는 ㎝ 이다.

37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)      에 의한 형광자분탐상시험시 자외선 조사장치의 파장은 얼마

정도이어야 하는가?

가. 120 ~ 200㎚            나. 200 ~ 280㎚

다. 2800 ~ 3200Å          라. 3200 ~ 4000Å

38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D0213)      에 규정한 자화방법과 그부호의 표시가 서로 맞게 연결된 것은?

가. 프로드법 : M           나. 자속관통법 : I

다. 극간법 : Y             라. 전류관통법 : ER

39. 거의 일직선상에 4개의 길이가 서로 다른 선상의 자분모양이

다음과 같이 검출되었다. 철강 재료의 자분탐상시험방법 및

자분모양의 분류(KS D0213)에 의해 바르게 분류한 것은?

- 순서대로 지시① 의 길이 5mm, 지시 ②의 길이 30mm,

지시③ 의 길이 10mm, 지시④ 의 길이 20mm,

- 지시들 사이의 간격은

순서대로 ① 과 ② 사이의 길이 5mm,

② 와 ③ 사이의 길이 1mm,

③ 과 ④ 사이의 길이는 3mm 이다.

가. 지시②,③,④는 연속한 자분모양으로 그 길이는 60mm 이다.

나. 지시①과 ④는 독립된 자분모양이고, 결함 ②와 ③은 연속한         자분모양으로 그 길이는 40mm 이다.

다. 지시②,③,④는 연속한 자분모양으로 그 길이는 64mm 이다.

라. 지시①과 ④는 독립된 자분모양이고, 지시②와 ③은 연속한         자분모양으로 그 길이는 41mm이다.

40. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W4041)에는 검사결과를 기록      하도록 규정하고 있다. 특별히 지정하지 않는 한 기록은 몇 년      간 보존하도록 규정하고 있는가?

가. 1년         나. 2년          다. 3년          라. 5년

41. 새로운 전자메일이 왔을 경우에 조회할 수 있는 기능을 가진

프로토콜로서, 메일 서버 컴퓨터에 설치되어 있는 윈도우즈용

메일 프로그램을 이용해 메일을 주고받을 때 사용하는 프로토콜      은?

가. TCP/IP        나. SMTP       다. IMAP        라. POP

42. 내부 네트워크에 대한 외부로부터의 불법적인 접근을 방어 보호      하는 장치로 외부의 접근을 체계적으로 차단하는 것을 무엇이라      하는가?

가. 해킹          나. 펌웨어     다. 스토킹      라. 방화벽

43. 한 대의 컴퓨터에서 동시에 여러 작업을 수행하는 것은?

가. 로그인 (Log-in)

나. 멀티미디어 (Multimedia)

다. 멀티태스킹 (Multi-tasking)

라. 플러그 앤 플레이 (Plug and Play)

44. 우리 정부의 “교육인적자원부” 인터넷 주소로 맞는 것은?

가. http://www.moe.go.kr

나. http://www.moe.co.kr

다. http://www.moe.ac.kr

라. http://www.mod.re.kr

45. 인터넷에서 특정한 웹 사이트에 접속했던 기록을 보관하고

있는 것은?

가. CGI       나. Cookie       다. GPS       라. Ping

46. 냉간 가공한 금속재료를 가열하여 풀림 하였을 때 냉간가공으로      인하여 일어난 결정입자의 내부 변형이 없어지는 과정은?

가. 재결정                 나. 회복

다. 결정립성장             라. 2차 재결정

47. 다음 중 산화가 가장 빨리 일어나는 금속은?

가. Cu        나. Fe        다. Ni        라. Al

48. 물과 얼음, 수증기가 평형을 이루는 3 중점 상태에서의

자유도는?

가. 0         나. 1         다. 2         라. 3

49. 다음 중 황동의 주성분으로 옳은 것은?

가. Cu - Sn      나. Sn - Ni     다. Cu - Zn     라. Zn - Sn

50.다음 중 금속의 일반적인 특성이 아닌 것은?

가. 전성 및 연성이 나쁘다.

나. 전기 및 열의 양도체이다.

다. 금속 고유의 광택을 가진다.

라. 수은을 제외한 고체 상태에서 결정구조를 가진다.

51. 알루미늄 합금의 질별 기호 중 [eqn: T _{4}]의 설명으로 옳은 것은?

가. 담금질 후 냉간 가공한 것

나. 담금질 후 인공시효 시킨 것

다. 담금질 후 상온시효 시킨 것

라. 담금질 후 안정화 처리한 것

52. 상온에서 체심입방격자에 해당되는 금속은?

가. Zn       나. Pt       다. Ag       라. Mo

53. Al 의 표면을 적당한 전해액 중에서 양극 산화 처리하여 방식성      이 우수하고 치밀한 산화 피막을 만드는 방법이 아닌 것은?

가. 수산법     나. 황산법     다. 질산법     라. 크롬산법

54. 다음 중 Ni 합금이 아닌 것은?

가. 슈퍼인바    나. 문쯔메탈   다. 엘린바  라. 플래티나이트

55. 주철의 일반적인 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 절삭성이 좋은 편이다.

나. 진동의 감쇠능이 우수하다.

다. 유동성이 좋아 주조가 잘 된다.

라. 충격에 잘 견디어 깨지지 않는다.

56. 섬유강화금속 복합재료의 표기로 옳은 것은?

가. FRM       나. CVD        다. PVD       라. NKS

57. 다음 중 경도시험기가 아닌 것은?

가. 만능시험기            나. 브리넬시험기

다. 로크웰시험기          라. 비커스시험기

58. 피복 아크 용접봉의 피복제 역할 설명 중 잘못된 것은?

가. 전기 전도를 양호하게 한다.

나. 파형이 고운 비드를 만든다.

다. 급냉을 방지한다.

라. 스패터를 적게 한다.

59. 다음 중 전기저항 용접이 아닌 것은?

가. 스폿 용접

나. 서브머지드 용접

다. 심 용접

라. 프로젝션 용접

60. 용접조건 중 용입 불량의 원인이 아닌 것은?

가. 루트 간격이 넓을 때

나. 용접 홈 각도가 좁을 때

다. 용접속도가 너무 빠를 때

라. 용접 전류가 낮을 때