자기탐상 기사 필답( 99년)

1. 다음 그래프에서 직류 충격전류, 교류, 반파직류를 쓰시오

2. 축통전법으로 반지름 4㎝ 길이 12㎝ 인 봉을 120A로 자화 시킬 때 표면에서의 자계 강도는 ?

또는

3. KSD 0213 보고서 내용 10가지를 쓰시오

규격참고

4. 의사지시 여부 확인 방법 3가지를 쓰시오

1) 자기펜 자국은 탈자 후 재시험하면 자분모양이 사라진다.

2) 전류지시는 전류를 작게 하거나 잘류법으로 재시험하면 자분모양이 사라진다.

3) 표면거칠기 지시는 시험면을 매끈하게 하여 재시험을 하면 자분모양이 사라진다.

4) 재질경계 지시는 매크로 시험, 현미경시험 등 자분탐상 이외의 시험으로 확인할 수 있다.

5. 축통전법으로 자화시킬 때 (형광습식) 자화, 자분의 적용, 관찰을 내용에 맞게 쓰시오

( 원형자화법에 한하며 전류는 120A)

00년 문제 참고

6. 코일법으로 시험체를 자화시킬 때 반자계의 정의와 반자계를 줄이기 위한 조건은?

정의 : 시험품을 자화시켰을 때 시험품에 생긴 자극에 의하여 발생하는 자장으로, 유효자장의 크기를 감소시키는 자장, 시험체의 양 끝단부에 생긴 자극에 의해 발생하는 자장

대책 : 시험체의 길이를 길게한다(양끝단부에 단철봉을 덧붙인다.)

코일의 길이를 길게 한다.

교류전류를 사용한다.

7. 좋은 자분이란?

1) 투자율 : 투자율이 높아 쉽게 자화되고 탈자되어야 한다.

2) 보자력 : 보자력은 낮아야 한다. 보자력이 높게 되면 시험면에 서로 달라 붙어 이동성이 낮아진다.

3) 자분입도 : 미세자분과 조대한 자분이 적당히 혼합된 자분을 사용한다.

4) 침강속도 : 현탁성을 뜻하는데 자분의 입도, 밀도, 분산상태 및 분산매의 점도 등에 좌우되고 침강속도 분      포로 평가한다. 침전하지 않는 입자량이 많을수록 현탁성이 좋은 것이 된다.

자기탐상 기사(2004, 1회)

1. ASME Sec Ⅴ Art 7(2001)에 의거 두께 3, 폭 4인치, 길이가 18인치인 각 봉을  축통전법으로 자화할 때 자화전류는?(5점)

자화전류 : 최대 대각선 기준으로 계산, 5인치×(300~800A) =1,500~4,000A

2. 일련의 가공 또는 조립공정 중에서 자분탐상검사 하는 시기를 정할 때 고려할 사항 2가지는?(6점)

1)시험체는 원칙적으로 모든 가공 및 처리공정을 완료한 상태에서 시험한다. 다만 표면처리에 의해 흠의 검출이 곤란해질 우려가 있을 때는 처리 전에라도 시험한다.

2)구르는 축 등의 조립품과 같이 시험 후에 자분을 완전히 제거할 수 없고 그것이 제품의 성능에 영향을 미칠 우려가 있을 경우는 조립 전에 부품으로 시험하여 조립한 상태에서 시험해서는 안된다.

3. 자화전류에서 직류, 맥류, 충격류에 대해 설명하시오.(8점)

1) 교류 및 충격류를 사용하여 자화하는 경우 원칙적으로 표면 흠의 검출에 한한다.

2) 교류를 사용하여 자화하는 경우는 원칙적으로 연속법에 한한다.

3) 직류 및 맥류를 표면의 흠 및 표면 근접의 내부의 흠을 검출할 수 있다.

4) 직류 및 맥류를 사용하여 자화하는 경우는 연속법 및 잔류법에 사용할 수 있다.

5) 충격전류를 사용하여 자화하는 경우는 잔류법에 한한다.

4. 중심도체로 파이프, 링등의 시험체 안쪽벽에 위치시켜 자화할 경우 ASME 규격에서 유효 자화 구역 설정방법은?(5점)

중심도체 지름의 4배인 구간을 유효자화 구역으로 해야 한다.

5. KS에서 C형 표준시험편을 사용하는 이유는?(5점)

용접부의 그루부면 등의 좁은 부분에서 치수적으로 A형 표준시험편의 적용이 곤란한 경우에 A형 표준시험편 대신 사용하는 것으로 권위 있는 기관에서 검정 받은 것이어야 한다.

6. 잔류법으로 자분탐상할 때 시험체가 서로 접촉하거나, 강자성체에 접촉되어 나타나는 지시는?(4점)

자기펜 흔적

7. ASME Sec Ⅴ Art 7(2001)에 규정된 자계 강도가 적당함을 증명하기 위한 3가지중 2가지만 쓰고 각각의 특징을 간력하게 기술하시오. (6점)

1)파이형 자장지시계 : 동도금되지 않는 면을 시험표면에 위치한 후 자력을 발생시킴과 동시에 자분을 적용했을 때 자장지시계의 동 도금면을 가로질러 선명한 자부의 경계선이 나타나면 자장강도는 적절한 것이다.

2) 인공결함 심 : 인공결함 면이 시험되는 표면을 향하도록 부착한 후 자력발생과 동시에 자분을 적용했을 때 30% 깊이의 결함을 나타내는 자분의 선명한 경계선이 심의 표면에 형성되면 자장강도는 적절한 것이다.

8. 자분탐상결과 나타난 자분모양을 기록하는 수단등 지시의 위치, 형태, 방향, 길이 및 지시사이의 간격의 영구적인 기록이 요구될 때, 하나 또는 그 이상의 방법으로 기록하는데, 그 기록방법 3가지는? (6점)

사진, 전사, 스케치

자기탐상 기사(2005, 1회)

1. MT시험결과 나타난 지시가 아래와 같이 추정시 의사모양인지 확인하는 방법?(8)

- 자기펜 자국 : 탈자 후 재시험

- 전류지시: 전류를 작게하거나 잔류법으로 재시험

- 표면거칠기 지시: 시험면을 매끈하게 하여 재시험

- 재질경계지시: 매크로시험, 현미경시험 등 자분탐상시험 이외의 시험으로 확인

2. 시험체의 가동 중 발생 가능한 균열 3가지는?(3)

피로균열, 응력부식균열, 크맆균열

3. MT에서 케로신 페트롤리움 하이드로 카본의 용도를 설명하시오(3)

- 자분을 계면활성제의 사용 없이도 경유액에 현탁되고 분산시킬 수 있다.

- 경유액은 부품 및 사용장비의 부식을 방지한다.

4. 링시험편은 중심도체 자화법을 이용한 건식, 습식형광 비형광 자분탐상검사에서 전반적 성능, 감도 평가에 이용된다. 1,400A의 자화전류와 건식자분을 사용시 ASME 코드에서 몇 개 이상의 구멍이 나타나야 시험장치 성능이나 탐상감도가 적정하다고 평가할 수 있는가?(3)

건식 : 4개, 습식 : 3개

5.KS규격에서 모양, 집중성에 따라 자분탐상검사 결과 얻은 자분모양 4가지를 분류하시오(8)

1) 균열에 의한 자분모양  2) 독립한 자분모양   3) 연속한 자분모양   4)분산된 자분모양

6. KSD0213에서 규정하는 A형 시험편 사용 후 세척방법과 보관방법은?(6)

- 세척방법 : 용제로 세척한 후 손가락 끝으로 시험편 면에 닿지 않도록 깨끗한 탈지면이나 종이 등으로 용제를                제거하고 건조

- 보관방법 : 방청기를을 발라서 습도가 낮은 곳에 보관한다.

7. ASME코드에 따라 MT 시험 수행시 시스템 성능점검에 사용되는 시험편의 명칭 크기, 특징은?(6)

1) 파이형 자장지시계 : 두께 3㎜, 폭 25㎜의 8개의 저탄소강파이조각을 노내브래이징하고 동으로 도금

자장강도의 적절성을 알아보기 위해 사용되며 건식자분과 함께 한다.

2) 인공흠심 : 두께 0.05㎜ 가로세로 19*19㎜, 30%깊이로 인공결함을 만든 저탄소강 박판

B(직선형6㎜결함), C(원형 직경13㎜결함), R형이 있다.

자장강도의 적절성을 알아보기 위해 사용되며 습식자분과 함께 한다.

8. 8각 자장지시계 사용 측정결과가 불만족하게 되는 원인 2가지(측정행위는 올바른 자세였음)(6)

1) 불충분한 자장   2) 시험재료의 자기적 특성

9. 표면직하 결함 자부탐상검사시 자화전류 종류, 자분종류에 따라 검출감도가 다르게 나타난다. 전류와 자분종류를 선택하시오(그래프)(4)

교재 참고

자기탐상 기사(2005, 4회)

1. ASME code에 따라 자분탐상시험을 할 때 사용되는 슬롯심 시험편은 수년전부터 미국 및 일본에서 제작, 사용되고 있다. 선형 슬롯심을 사용하는 주된 목적을 쓰시오

자장강도의 적정성을 인증하기 위해서 사용된다.

2. 자분탐상시험에서 중심도체를 사용하는 자화방법의 특성을 3가지만 기술하시오

1) 부품에 전기적 접촉이 필요 없어 아크가 발생할 가능성이 없다.

2) 원주방향 자장이 전도체 주위의 모든 표면(안쪽표면, 바깥쪽표면 등)에서 발생한다.

3) 잔류법에 적용되는 것이 이상적이다.

4) 필요한 전류를 줄이기 위해 다중 권수가 사용될 수 있다.

5) 경량부품은 중심도체로 지지할 수 있다.

3. KSD 0213 “철강재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류”에서 규정하고 있는 B형 대비시험편을 이용하여 잔류법으로 검사를 수행한 결과 아무런 지시가 나오지 않았다면 그 이유에 대하여 간단히 설명하고 어떻게 변경해야 적절한 방법인지 기술하시오

- 자장이 적절한 방향에 있을 때 잔류자장이 관련 불연속부 지시를 만드는데 충분한 자장강도를 갖고 있지 못하기 때문에 표면 하 홀에 대한 지시를 검출하지 못한다.

- 연속법으로 적용하며 반파직류를 사용한다.

4. 자분탐상시험에서 건식법을 적용할 때 시험체의 온도 , 결함위치가 표면일때와 내부일  때, 자분의 분산매, 시험체의 표면상태로 나누어 습식법과 비교하여 각각 설명하시오

가. 시험체의 온도 : 건식자분 - 315℃(내열성이 있다), 습식자분 -인화점93℃(화재위험을 최소화하기 위해)

나, 결함위치(표면, 내부) : 건식-표면직하불연속 검출에 우수, 습식-건식보다 작은 불연속 및 표면불연속검출

다. 자분의 분산매 : 습식처럼 경유나 물 분산매를 사용하지 않고 건식자분 자체로 적용한다.

라. 시험체의 표면상태 : 자분 및 시험면을 충분히 건조한 후 적당량의 자분을 조용히 뿌리거나 살포한다.

5. ASME에서 자분탐상시험을 했을 때 시험결과에 따라 서면 보고서의 작성은 어떤 기준에 따라야 하는지 기술하시오

시험기관 및 구매자/사용자 사이의 합의에 따라 작성해야 한다.

6. ASME에 따라 두께 1인치(2.54㎝) 인 평판용접부위를 프로드법으로 100%자분탐상시험하고자 한다 그림과 같이 극의 위치가 A, B, C, D일 때 자화방법(3가지)과 자화전류를 구하시오

가. 자화방법 : A~B, A~C, B~C의 순서로 한다.(자화전류치가 작은 부분부터 큰 부분으로)

나, 자화전류 : A~B(4*100~125), A~C(6*100~125), B~C(8*100~125)

	4인치
6 인치	A B C D

7. 직경이 2인치, 길이가 10인치인 철강재료의 환봉을 코일법으로 시험할 때 코일의 권선수를 5회로 한다면 코일에 적용한 전류량[A]을 계산하시오

코일권수가 5회이므로

8. KS D 0213 에 따라 철강재료의 자분탐상시험시 시험보고서에 기록하여야 할 사항을 아래에 열거하였다. “가”에서 “차”까지 빈곳에 알맞은 내용을 적으시오

1) 시험체 : 품명, (가. 치수 ), 열처리 상태 및 표면상태를 기재한다

2) 시험조건

-. (나. 시험장치 ) : 명칭, 형식 및 제조자명을 기재한다.

-. 자분의 모양 : 제조자명, 형번, 입도, 형광 비형광 구별 및 (다. 색  )를 기재한다.

-. (라. 자분 )의 분산매 및 검사액 중의 자분 분산농도를 기재한다.

-. 자분의 (마. 적용시기  )을 기재한다.

-. 자화전류 (바.종류  )을 기재한다.

-. 자화전류치 및 (사. 통전시간 )을 기재한다.

-. 자화방법을 기재한다.

-. 표준시험편 : 사용한 표준시험편의 명칭 또는 시험면의 유효자계 강도를 기재한다.

-. (아. 시험결과  ) : 자분 모양의 유무, 위치등을 기재한다.

3) 기타

-. 시험기술자 : 시험을 담당한 기술자의 성명 및 자격을 기재한다.

-. (자. 시험년월일   )

-. (차.  시험장소   )

자기탐상 기사(2006, 1회)

1.KSD 0213 기록사항중 시험장치 부터 괄호넣기(8점)
2.자계계측기의 종류 4가지(8점)

자속계,가우스미터또는 테슬라미터,에르스테드 미터,교류자계자속계,간이형자기검출기,자기 컴퍼스
3. COIL법 전류값 구하기(4점)
D--4인치, L--12인치, 권선수--5회
4. 그래프그림에 전류치와 두께표시 해주고 (4점)
직류,교류,직류충격전류,반파직류중 선택
5. 용접부의 오목한 부분이나 표면의 거칠기 스케일등의 자분모이는 것을 무엇이라 하는가?(4점)
6. KSD0213의 기록사항에서 시험체에 기재사항 3가지만쓰시오.(6점)
1번문제에서 시험체가 빠진것이 여기서 나온듯합니다.
시험체----품명,치수,열처리상태및 표면상태
7. 비형광자분 타망검사시 배경(back ground)에서는 입사광의 15~75%반사,
자분직접된곳에서는 입사광으 3~7% 반사되었다.
배경반사 평균치와 집작된 자분반사 평균치의 콘트라스트비는?(5점)
8. 나사부와 단면급변부,,, 연속법과 잔류법중 잔류법이 효과적인 이유?(6점)

자기탐상 기사(2006, 4회)

1. “철강재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류(KS D 0213)”에 규정한    자분모양을 모양 및 집중성에 따라 크게 4가지로 분류하고, 각 분류에 대하여 설명하시오

∘

∘

∘

∘

2. 개선각도가 작은 용접부를 1pass 용접 후 자분탐상시험할 때 가장 좋은 자화방법과

자분의 종류를 쓰고, 이 방법이 채택되는 이유를 설명하시오.

∘자화 방법 :

∘자분의 종류 :

∘이유 :

3. 공장의 설비를 사용하는 중에 발생되는 결함을 자분탐상검사법으로 검출하였을 때 나타날 수 있는 대표적인 선형결함을 2가지만 쓰고 그 발생원인을 설명하시오.

∘

∘

4. 인상력시험(Lifting Power Test)은 어떤 자분탐상시험 장비에 적용하는지 쓰시오.

5. 그림과 같이 전류 100A 가 흐르는 직경 40mm 인 봉에서 두 개의 봉으로 갈라지는 모양의     탄소강 제품일 경우 분기점에서의 자계의 세기(Magnetic Field Strength)를 구하시오.

6. 표면직하(Subsurface) 결함을 자분탐상시험할 때 자화전류의 종류와 자분의 분산매에 따라 검출 감도가 상대적으로 다르게 나타나는 것을 그림으로 표현하였다. 그림의 각 번호에 맞는 자분의 분산매를 습식과 건식으로 구분하고 자화 전류를 직류와 교류로 구분하여 쓰시오.

□ 자분의 분산매 :                     자화전류 :

□ 자분의 분산매 :                     자화전류 :

□ 자분의 분산매 :                     자화전류 :

□ 자분의 분산매 :                     자화전류 :

7. 일반적으로 강 용접부의 석유저장탱크 및 압력용기 등에 대해서는 제품의 안전성을 위하여 용접 전, 용접 중간, 용접완료 후의 공정 별로 자분탐상시험을 실시하도록 요구하고 있다. 다음 각 물음에 답하시오.

가. 용접부가 V 개선 면이라면 용접 전에는 어느부위에 대하여 자분탐상시험을 실시하는지 설명하시오

나. 용접 중간에는 어느 부위에 어떻게 자분탐상시험을 실시하는지 설명하시오.

다. 용접완료 후의 자분탐상시험 실시 부위를 쓰고, 이 시험으로 찾아내야 할 결함의 종류를 쓰시오.

라. 용접 후 제품의 강도를 높이기 위한 처리 작업을 쓰시오.

8. 한쪽 덧붙임이 있는 맞대기 이음 강용접부의 표면 결함을 “철강재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류(KS D 0213)"에 따라 탐상시험하고자 한다. 규정된 시험절차서 중 ”시험방법“의 항목에 대하여만 절차 순으로 자세히 설명하시오.

(단, 시험방법의 항목중 “후처리” 부분은 생략하도록 한다.)

9. 일반 구조용 강과 공구강을 용접하여 연삭한 후 자분탐상시험을 한 결과, 확인된 자분모양이 결함에 의한것이라고 판정하기 어려운 경우 “철강재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류(KS D 0213)"에 따른 적용의 조치 내용을 기술하시오.