[ MT 기사 2007년 1회 필답 (A형) ]

1. KS D 0213에 의한 자화방법의 분류 및 정의 5가지 (4점)

2. ASME SEC.V SE-709에 의한 절차서 작성시 결함의 크기, 위치 및 개수 이외에 변경가능한 기재 사항 5가지 (4점)

3. KS D 0213에 의하여 탈자하는 경우 3가지 (4점)

4. 불연속지시와 결함의 분류(정의) (4점)

(안 써도 되겠죠? ^^;;)

5. ASME SEC.V ART.7 에서의 프로드법의 사용전류 및 적용 암페어 (4점)

6. KS D 0213에 의한 A형 표준시험편의 성능측정방법 (4점)

7. 습식자분에 비해 건식자분의 단점(제한점) 4가지 (4점)

8. 보일러 및 압력용기 ASME SEC.V에 따른 자분탐상 시스템 성능 점검을 적용하는 대표적 2가지 (4점)

(음... 이건 몰까 생각하다가... 보일러 및 압력용기에 쓰이는 대표적 검사방법을 얘기하는게 아닐까 싶네요... 프로드법, 요크법)

9. 표면 피로균열 검사 방법 설정시 자분/자분분산매/자화전류의 설정 및 그 이유 (4점)

(자신이 생각하고 있는 것을 적으시면 되겠네요~ ^^;; 전 형광습식/교류라고 적었는데.)

10. 홈 번호(깊이)와 자화 전류치에 대한 지시곡선에서 전류/자분종류(분산매)의 분류 5가지 (5점)

11. KS D 0213에 의한 의사지시의 종류 4가지 (4점)

이렇게 총 11문제 中, 4점 10문제, 5점 1문제 總計 45점입니다 !!

기억나는 대로 적어보았는데 기억력의 한계로 어느 정도까지 정확하다는 말씀은 못 드리겠네요.

시험을 준비하시는 모든 분들에게 좋은 결과가 있기를 바랍니다. ^^

아울러, 시험에 많은 분들이 합격하여 비파괴검사 분야에서도 유능한 인재가 많이 배출되었으면 하는 바램입니다. ^^