<2009년 1회 필답>

1. 철강재료의 자분탐상 시험 및 자분모양분류(ks0213)에 따른 탐상검사에 대햐여 다음각 물음에 답하시오

가.자분적용시 분산매의 차이에 따라 어떻해 분류하는지?

나.탐상시 보수점검할 시험장치 3가지?

다.사용하고 있는 이 시험장치들의 점검은 적어도 연간 몇회이상실시하는지, 또는 몇 년

이상 사용하지 않을경우 점검을 실시하여 성능을 확인후 사용하는지 쓰시오.

'연간 몇회 :     '몇년이상 :

2. 직경이 2인치, 길이 10 인치 인 철강재료 환봉을 코일법으로 자분탐상검사시 코일의 권선수를 5회 할때 코일에 적용한 전류량(A)을 계산

'계산과정

'답

4.보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사(sec.v art25. se-709)에서 중심도체 유도자화법이 사용되는 경우 2가지만적으시오

5.보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사시 교류 극간법을 이용한 피복된 페라이트계 재료에 대한 탐상시험에서 최대 허용결함크기의 50%를 초과하는 지시 검출시 어떤 조치를 취하여야 하는가?

6.극간법의 자분탐상 시험에서 장치성능점검은 인장력을 측정한다. 그러나 이것만으로 결함 검출능력은 완전히 평가할수 없는 그 이유를 쓰시오

7.표면직하 자분탐상시 자화전류의 종류와 자분의 종류에 따라 검출감도가 다르게 나타난다. 그래프내 직선번호에 알맞는 전류와 자분조합을 선택하라

조합 : 건식교류, 습식교류, 건식직류, 습식직류

8.보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(sec.v  art7)에서 자속누설시험의 장비에 대한 성능확인시 기능점검은 언제 실시하는지 4가지를 적으시오

9.일반적으로 표면의 피로균열을 탐상하기 위해 자분탐상검사를 실시하고자 할때 다음 각물음에 답하시오

가.가장적합한 자분과 분산매의 조합을 쓰고 적합한 이유를 쓰시오

'자분과분산매의조합      '적합한이유

나.가장적합한 자화전류의 종류, 적합한 이유

'자화전류의 종류         '적합한 이유

10.직경이 50mm, 길이가 1000mm와 2000mm 인 두께의 환봉을 직접 접촉법으로 자분탐상할경우 각각의 자화 전류치의 설정은 어떻해 해야 하는지 설명하고 자화 전류값을 구하시오(단 두께 mm에 대한 자화 전류치는 19 A/mm 이다)

11.극성은 변하지 않으나 주기적으로 크기가 변화하는 자화전류를 무엇 이라하는가?

2008년 1회 MT기사 필답

1.철강재료 시험체를 교류 극간법 자화방법으로 탐상하였다. 탐상코일에 코팅 제거 못한 경우 취해야할 조치 및 이유는?

조치

이유

2. ASME Sec V Art7에서 자계강도 확인을 하려한다. 홀효과 가우스미터 측정방법 2가시 쓰시오

3. 내경 1“, 외경2” 길이10“ 인 파이프를 코일법으로 검사한다 권선수를 5회 감았을때, A는?

4. ASME Sec V25 SE-709에서 장비 점검을 주기적으로 점검해야 할 대상 4가지 쓰시오.

5.

1) A형 시험편의 사용목적

2) A형 시험편 홈 모양 2가지 그리시오

3) C형 시험편 판의 두께는?

4) B형 시험편은 어떤자화방법으로 연속법으로 하는가?

6. 의사지시 5가지

7.자분탐상 시험하여 표면아래 선상 결함이 나타났다. 재검사하여 표면 균열로 판정되었다.

재판정한 결과를 KS D 0213 으로 서술하시오.

8. 외경4“ 관용접부 자분탐상 했을때 <보기>중에서 검출하기 적합한 결함 3가지,검출하기적합한 이유

<보기> 치수변경, 기공, 루트균열, 개재물, 용입부족, 언더컷, 오버랩, 크래이터 균열

결함3가지

검출하기 적합한 이유

9.보일러 압력용기 ASME Sec V  Art25 SE-709에서 판독가능한 지시을 만들기 위해 시험체에 형성된 자계 측정방법?  ???

10. 탈자후 정량화된 잔류기기 측정기 2가지 쓰시오.

11. 습식자분에서 기름 분산매(경유 현탁액) 장점 2가지 쓰시오.

답  자분을 계면활성제를 사용하지 않고 경유에 현탁시키고 분산시킬 수 있다.

경유는 검사장치와 검사품의 부식을 방지한다.