2010년 제 1회 국가기술자격 필기시험문제.

기사 제 1회 필기시험 자분탐상검사 B형

1. 프로드법으로 자분탐상시험할 때 자화전류의 개회     로 전압이 30V이었다. 시험체에 동(COPPER)의 용     착을 방지하기 위한 조치로 옳은 것은?

가. 얇은 합판재를 프로드 선단에 부착한다.

나. 강을 프로드 선단에 부착하여 시험한다.

다. 반도체를 프로드 선단에 부착하여 시험한다.

라. 플라스틱을 프로드 선단에 부착하여 시험한다.

2. 자성체에 남아있는 자계를 제거하는데 필요한 것은?

가. 보자력

나. 잔류자계

다. 자기포화

라. 자기차폐

3. 봉현 바자성체에 직류를 흘렸을 때 자계의 분포에

대한 설명으로 틀린것은?

가. 봉의 중심에서 자계의 세기는 0(영)이 된다.

나. 전류를 2배로 증가시키면 자계의 세기도 2배가된다.

다. 외부 표멘에서의 자계의 세기는 봉의 반지름이 증가할

수록 증가한다.

라. 봉재 외부의 자계의 세기는 봉의 중심으로부터의

거리에 따라 감소한다.

4.	자분탐상시험에 사용되는 자분이 가져야 할 특성을 옳게 설명한것은?
가.	보자성이 높아야 하며 투자율도 높아야 한다.
나.	보자성이 낮아야 하며 투자율도 낮아야 한다.
다.	보자성이 낮아야 하며 투자율은 높아야 한다.
라.	투자율이 높아야 하며 항자성도 높아야 한다.

5.	20(Oe)에서 자분모양이 나타나는 A형 표준시험편을
	자계의세기 30(Oe)가 되는 전류값을 구하려 한다. A형 표준시험편을 시험체에 놓고 자화전류를 서서히 증가 하여 400[A]에서 자분모양이 나타났다면 자화 전류값은?
가.	266A
나.	400A
다.	600A
라.	1000A

6.	의사지시모양(의사모양)에 대한 설명으로 옳은 것은?
가.	언더컷 등의 표면 결함
나.	균열 이외의 미세한 결함 자분모양
다.	내부 선형결함에 의한 희미한 자분지시모양
라.	결함 이외의 원인으로 나타나는 자분지시모양

7.	초음파 탐상시험으로 알 수 없는것은?
가.	주파수의 측정
나.	미세균열 검출
다.	시험편의 두께
라.	평균 입자의 크기

8.	자분탐상시험과 비교한 침투탐상시험의 장점은?
가.	자분탐상시험에 비하여 표면하의 결함검출이 용이하다
나.	자분탐상시험 비하여 자성체의 탐상에 신뢰도가 높다
다.	자분탐상시험 비하여 표면의 원형결함 검출 강도가 높다
라.	자분탐상시험 비하여 시간이 경과해도 지시모양의 변화가 없다.

9.	초음파탐상시험의 장점에 대한 설명으로 틀린것은?
가.	라미네이션과 같은 결함탐상에 유용하다.
나.	균열과 같은 미세한 결함을 거물할 수 있다.
다.	검사되는 시험체의 두께에 대한 제한이 적다.
라.	조대한 결정입자를 가진 시험체의 검사에 적합하다.

10.	일반적으로 매 검사마다 소모성 재료비가 가장 많이 소요되는
	비파괴 검사는?
가.	X선 투과시험
나.	와전류 탐상시험
다.	초음파 탐상시험
라.	X선 투시 영상시험

11.	각종 비파괴검사의 적용에 관한 설명으로 틀린 것은?
가.	와전류탐상검사는 자성체의 내부결함 검사에 적용한다.
나.	초음파 탐상검사는 내부결함이나 불연속 검사에 적용한다.
다.	침투탐상검사는 표면의 작은 균열이나 흠집검출에 적용한다.
라.	방사선 투과검사는 내부의 결함이나 형태를 검사하는데 적용한다.

12.	결함의 생성 중에는 검출이 용이하지만 결함의 생성
	이 정지된 상태에서는 검출이 어려운 비파괴 검사법은?
가.	초음파 탐상시험
나.	방사선 투과시험
다.	와전류 탐상시험
라.	음향방출 시험

13.	1[atm]에 대한 단위의 환신이 틀린것은?
가.	7.6torr
나.	14.7psi
다.	101.3kpa
라.	760mmHg

14.	프로드를 이용한 원형자화법에서 3인치 미만의 프로드
	간격을 사용하지 않는 주된 이유는?
가.	국부과열을 방지하기 위함이다.
나.	시험자가 감전될 우려가 있기 때문이다.
다.	전극 주위로 자분이 응집되기 때문이다.
라.	아크 발생으로 인한 시험체의 소손을 방지하기 위함이다.

15.	결함 면적이 동일하다고 가정할 때 와전류탐상시험으로
	가장 잘 검출할 수 있는 결함은?
가.	와류가 흐르는 방향에 평행인 균열
나.	봉의 외측 표면으로 뻗쳐 있는 방사상 균열
다.	직경 5cm 봉의 중간(2.5cm)부위에 있는 결함
라.	직경 5cm 봉의 표면으로부터 2cm깊이에 있는 방사상 균열

16.	전자포획 할로겐 검출기의 특성에 대한 설명으로 틀린것은?
가.	구성 물질에 해가 되는 가열전극이 없다.
나.	가열양극법과 비교하여 교정이 안정적이다.
다.	대기 중에 존재하는 불순물을 검출하는데 높은 강도를 갖는다.
라.	일시적으로 감도가 감소되어도 과누출이나 사용정도에
	따라 교정이 변하거나 장비가 손상되지 않는다.

17.	서로의 관계가 반바례가 아닌 비례관계가 성립되는것은?
가.	주파수와 파장
나.	방사능과 비방사능
다.	전기저항과 전기전도도
라.	표피효과와 전류의 침투깊이

18.	와전류탐상시험으로 검사가 어려운 것은?
가.	내부결함 검사
나.	관의 표면균열
다.	도금두께 측정
라.	관의 외경변화

19.	침투탐상시험에서 침투액의 점성에 대한 설명 중 옳은것은?
가.	온도가 낮을수록 점성은 높아지고 침투시간은 길어진다.
나.	온도가 낮을수록 점성은 낮아지고 침투시간은 짧아진다.
다.	온도가 높을수록 점성은 높아지고 침투시간은 짧아진다.
라.	온도가 높을수록 점성은 낮아지고 침투시간은 길어진다.

20.	자화곡선과 관련한 내용의 설명으로 옳은 것은?
가.	항자력의 크기는 자화의 강도와 무관하다.
나.	잔류자기가 많이 남게 되는 것은 저탄소강이다.
다.	고탄소강과 같이 자화가 어려운 재질은 투자율이 낮다.
라.	투자율은 보자력과 함께 자계의 세기를 결정하게 된다.

제 2과목 : 자기탐상검사

21.	외경 62mm인 튜브를 전류관통법에 의해 300A의 전류로
	원형자화할 때 튜브 외부표면에서의 자계 강도는 약 몇 A/m인가?
가.	540
나.	1240
다.	1540
라.	2040

22.	자분탐상용 검사액에 사용되는 분산매가 지녀야 할
	틈성으로 옳은것은?
가.	점도가 높을 것
나.	휘발성이 작을 것
다.	인화점이 낮을 것
라.	적심성이 낮을 것

23.	자분탐상검사에 사용되는 자분에는 결함부를 명료하게
	식별할 수 있기 위한 성능이 요구된다. 이 성능에 부합되는
	조건으로 옳은 것은?
가.	투자율이 높고 보자력은 작을것
나.	보자력이 높고 투자율은 작을것
다.	잔류자기 및 투자율이 높을 것
라.	잔류자기 및 보자력이 높을 것

24.	자분탐상검사에서 결함의 검출효율이 증대되는 조건이 아닌것은?
가.	표면의 폭에 공기 틈새가 커야 한다.
나.	불연속의 깊이가 표면과 수직이어야 한다.
다.	결함의 방향과 자계의 방향이 수직이어야 한다.
라.	표면개구의 폭보다 깊이는 적어도 5배 이상이어야 한다.

25.	직류 연석봅으로 자분탐상검사를 수행하여 지시를 찾아냈을 때
	이 지시가 표면 또는 표면하 불연속인지 여부를
	판명하기 위한 가장 적절한 방법은?
가.	교류로 재검사한다.
나.	자분을 다시 적용한다.
다.	잔류법으로 재검사한다.
라.	높은 전류로 재검사한다.

26.	축통전법에 의한 자화기기 접촉부에 납판이나 구리선망과
	같은 전극의 접촉부를 갖는 주된 이유는?
가.	접촉면에 밀착시키기 쉽고 전도성이 좋으므로
나.	금속에 열을 가하여 자계를 유도하기 위하여
다.	접촉면과 떨어지므로 신뢰성을 높이기 위하여
라.	낮은 용융점을 가져시험체의 손상을 방지하므로

27.	자분탐상검사로 피로균열을 검출하는데 가장 효과적인
	자화전류는?
가.	교류
나.	직류
다.	단상반파정류
라.	삼상전바정류

28.	시험체를 탈자한 후 시험체에 대한 탈자 정도를 확인하는
	방법으로 적합하지 않은 것은?
가.	홀소자나 자기 다이오드를 사용한 자속계로 측정
나.	시험체에 자침을 놓고 자침의 각도를 확인
다.	철분이나 철판등을 시험체에 흡착하는 방법
라.	시험체의 자극에 자침을 가까이하여 자침의 움직이는
	각도로써 그 잔류 자극의 세기를 측정

29.	원통의 내면을 자화하기에 가장 좋은 자분탐상검사법은?
가.	극간법
나.	프로드법
다.	축통전법
라.	전류관통법

30.	자분탐상검사시 선형자계를 발생시켜 검사하는 방법은?
가.	코일법
나.	프로드법
다.	축통전법
라.	전류관통법

31.	자분탐상검사법 중 봉제품의 축방향의 결함을 검출하기
	가장 좋은 밥법은?
가.	코일법
나.	프로드법
다.	축통전법
라.	자속관통법

32.	잔류자장을 제거하는 방법이 아닌 것은?
가.	제품을 코일로부터 서서히 멀리한다.
나.	코일을 제품으로부터 서서히 멀리한다ㅣ.
다.	자화전류를 단계적으로 증가시킨다.
라.	제품을 큐리점 이상으로 열처리한다.

33.	저탄소강(0.04%)재료의 시험체를 탐상할 때 표면 아래에
	존재하는 불연속을 검출하기 위하여 습식자분을 사용하는 경우
	더 깊은 곳까지 검출할 수 있는 방법은?
가.	충격전류 사용
나.	직류전류 사용
다.	잔류전류 사용
라.	교류전류 사용

34.	봉형 자성체에 원주방향의 균열이 예상된다면 자화방법으로
	가장 적절한 것은?
가.	코일법
나.	프로드법
다.	축통전법
라.	전류관통법

35.	자분탐상검사에서 습식용 자분액을 사용 전에 항상
	혼합시키는 가장 큰 이유는?
가.	자화 전류가 커지기 때문이다.
나.	산포되는 것을 방지하기 위함이다.
다.	자분액의 침전을 막고 균일한 혼합을 위해서다.
라.	자분액의 열화를 방지하고 변질된 자분의 성능을 회복
	시키기 위해서다.

36.	자분모양의 식별성을 향상시키기 위한 조건으로 볼 수
	없는 것은?
가.	적정한 자화
나.	적정 자분 적용
다.	흡착성이 높고 식별성이 낮은 자분
라.	올바른 자세와 바른 탐상 및 관찰

37.	자분탐상검사 중 시험체에 전극을 접촉시켜 통전함에 따라
	시험체에 자계를 형성하는 방식이 아닌것은?
가.	극간법
나.	프로드법
다.	축통전법
라.	직각통전법

38.	시험면의 밝기를 나타내는 단위는?
가.	룩스(lx)
나.	칸델라(cd)
다.	루섹(lusec)
라.	스토크스(st)

36.	표면직하의 결함 검출 및 연속법에 적용하기 어려운
	자화 전류는?
가.	직류
나.	맥류
다.	교류
라.	충격전류

40.	코일법에서 시험체의 직경이 2인치, 길이가 10인치이고
	코일의 권수가 5일때 자화 전류값은?
가.	1000A
나.	1400A
다.	2000A
라.	8000A

제 3과목 : 자기탐상관련규격

및 컴퓨터 활용

41.	항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)의 요구사항으로
	틀린것은?
가.	지정된 기록은 2년간 보존해야 한다.
나.	검사원은 CP 189에 따라인정을 받아야 한다.
다.	열처리 공정을 포함할 경우 열처리 후에 검사한다.
라.	기록은 검사한 각각의 부품을 추적할 수 있어야 한다.

42.	보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V.Art.7)
	에 따라 코일법으로 탐상시험을 할 때 시험체의 길이가
	10인치, 직경이 2인치인 강봉을 5회 코일을 감아 자화할 때
	요구되는 자화 전류는 몇 A인가?
가.	1000
나.	1400
다.	1800
라.	2000

43.	보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상시험(ASME Sec.V.Art.7)
	에 따라 프로드를 이용하여 자화할 때, 프로드의 간격
	75mm(3인치) 미만은 일반적으로 사용되지 않는다.
	그 주된 이유는?
가.	시험체에 소손을 방지하기 위함이다.
나.	작업자에게 감전의 유려가 있기 때문이다.
다.	시험체에 국부과열을 발생시키기 때문이다.
라.	프로드 주위에 자분의 집적을 유발하기 때문이다.

44.	철강 재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)
	에 따라 탐상을 수행할 때 전처리 방법에 관한 설명으로
	옳지 않은 것은?
가.	전처리의 범위는 시험범위보다 넓게 잡아야 한다.
나.	시험체는 원칙적으로 단일부품으로 분해하여 검사한다.
다.	건식용 자분을 사용하는 경우 원칙적으로 표면을
	건조 시키지 않는다.
라.	기름구멍 등 시험 후 내부의 자분제거가 곤란한 곳은
	탐상 전 해가 없는 물질로 채운다.

45.	보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V.Art.7)
	에서 코일법으로 선형자화시 A.T(Ampere,Turn)의
	결정방법에 대한 설명으로 옳은 것은?
	(단 시험체의 길이는 L, 직경은 D이다)
가.	시험체의 길이에 반비례하고 직경에 비례한다.
나.	길이가 18“(450mm)이상인 시험체는 검사할 수 없다
다.	원통형이 아닌 각진 시험체의 경우 단면의 최대 대각선 길이를 D로한다.
라.	길이 20“(약500mm),직경 5”(약125mm)인 시험체의
	A.T계산시 L/D는 4로한다

46.	보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사
	(ASME Sec.V.Art.25 SE-709)에 따라 형광자분을 사용할때
	자분모양의 정확한 판단을 위해 검사원은 어두운 시험장소에서
	최소한 몇 분 이상의 적응시간을 가져야 하는가?
가.	1분
나.	3분
다.	10분
라.	15분

47.	철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류
	(KS D 0213)에서 시험결과 나타난 지시가 의사모양인지의
	여부를 확인하는 방법으로 옳은 것은?
가.	자기펜 자국은 탈자 후 재시험한다.
나.	재질경계지시는 잔류법으로 재시험한다.
다.	전류지시는 전류를 크게 하여 재시험한다.
라.	표면거칠기지시는 백색페인트를 칠한 후 재시험한다.

48.	철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류
	(KS D 0213)에서 용접부의 열처리 후에 하는 시험의 자화방법은
	원칙적으로 어느 방법에 따라야 하는가?
가.	극간법
나.	코일법
다.	프로드법
라.	다중자화법

49.	철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)
	의 탐상 내용에 대한 설명으로 틀린것은?
가.	투자율의 급변부에 나타나는 자분모양은 현미경 등으로 확인한다.
나.	용접부의 열처리 후에 하는 시험의 자화방법은 프로드 법을 사용한다
다.	열처리가 지정된 용접부의 시험에서 합격여부는 최종 열처리 한 후에 한다.
라.	여러개의 시험품을 동시에 시험하는 경우 자화방법
	및 자화전류를 특히 고려해야 한다.

50.	보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사
	(ASME Sec.V.Art.25 SE-709)에 따라 축통전법이나
	전류관통법을 사용하여 자화하는 경우, 유도자화로 생성된
	자장의 측정 및 잔류 자장 검출에 효가적으로 사용되는것은?
가.	A형 표준시험편
나.	슬롯심(slotted shim) 시험편
다.	홀 효과 프로브(hall effect probe)
라.	파이 자장시계(Pie field indicator)

51.	자분탐상 시험으로 길이 6mm의 원형 자분모양을 얻었다.
	배관 용접부의 비파괴시험 방법(KS B 0888)에 따른
	평가 접수를 표를 이용하여 구한 것으로 옳은 것은?

-자분탐상시험에서의 홀의 평가점-

분류	자분모양의길이
	1mm초과 2mm이하	2mm초과 4mm이하	4mm초과 8mm이하
선형 및 연속 자분모양	1점	2점	4점
원형자분모양	침투탐상에 따른다

-침투탐상시험에서의 홀의 평가점-

분류	자분모양의길이
	1mm초과 2mm이하	2mm초과 4mm이하	4mm초과 8mm이하
선형 및 연속 침투지시모양	1점	2점	4점
원형침투지시모양	-	1점	?

가.	2점
나.	4점
다.	6점
라.	점수를 산정하지 않는다.

52.	보일러 및 압력용기에 대한 표준자분탐상검사
	(ASME Sec.V.Art.25 SE-709)에서 자분 제조자가 특별히
	규정하지 않은 경우 습식자분의 분산농도 측정을 할 때
	형광자분은 액조시료 100ml당 얼마 범위의 참전량
	(ml)이 권고되는가?
가.	0.01~0305
나.	0.1~0.4
다.	0.5~1.0
라.	1.2~2.4

53.	철강 재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류
	(KS D 0213)에 따른 탐상시험 기록의 기호 표시로 틀린것은?
가.	교류 : ~
나.	직류 : ~
다.	충격전류 : A
라.	맥류 : A

54.	항공우주용 자기탐상 검사 방법(KS W 4041)에서
	검사필부품의 기호가 지정이 되었을 경우 합격품을
	표시하는 방법으로 옳은 것은?
가.	알루미늄 페인트(Aluminum paint)로 칠한다.
나.	착색을 적용할 경우는 빨간색 염료를 사용한다.
다.	기호문자 M으로 각인, 애칭 똔느 녹색으로 착색한다.
라.	“OK"로 태그나 라벨에 도장을 찍어 꼬리표를 붙인다.

55.	보일러 및 압력용기에 대한 자분탐상검사(ASME Sec.V.Art.7)
	에 따라 탐상 실시 전에 검사부위 및 검사 부위 주변을
	전처리 하여야 한다. 검사부위 주변을 최소 얼마까지
	전처리 하여야 하는건가?

검사분위주변 ←	←	검사부위주변 → 검사부위

가.	0.5인치(12,5mm)
나.	1인치(25mm)
다.	1.5인치(38mm)
라.	2인치(51mm)

56.	네트워크에서 도메인이나 호스트 이름을 숫자로 된
	IP 주소로 해석해 주는 TCP/IP 서비스는?
가.	DNS
나.	Protocol
다.	Router
라.	ARPANET

57.	오류의 검출과 교정까지 가능한 코드는?
가.	자기 보수 코드
나.	가중치(Weighted)코드
다.	오류 검출 코드
라.	해밍(Hamming)코드

58.	컴퓨터 운영체제에서 링커(Linker)의 역할은?
가.	원시 프로그램을 기계어로 번여간다.
나.	목적 프로그램을 실행하기 위해 메모리에 적재한다.
다.	여러 개의 목적 모듈을 모아서 실행 가능한 프로그램으로 만든다.
라.	인터럽트 발생 시 인터럽트 처리 루틴으로 제어권을 부여한다.

59.	컴퓨터의 기종에 관계없이 웹페이지를 작성하는 언어를
	가르키는 말로서 여러 가지 태그를 이용하는 문단 형식이나
	표, 글자, 크기를 지정하는것은?
가.	하이퍼텍스트(Hypertext)
나.	하이퍼미디어(Hypermedia)
다.	HTML(Hyper text Markup Language)
라.	HTTP(Hyper text Transfer Protocol)

60.	데이터 통신 시스템 중 데이터 터미널 장치(DTE)의 기능이
	아닌것은?
가.	입/출력 기능
나.	신호 변환 기능
다.	전송 제어 기능
라.	기억 기능

제 4과목 : 금속재료학

61.	상온에서 BCC (Body-centered cubic lattice)의 결정
	구조인 것은?
가.	Ag, Au, V, Be
나.	Ba, Fe, K, V
다.	Zn, Zr, La, Mg
라.	Al, Fe, Cu, Co

62.	60%Cu-35%Zn-5%Al의 조성을 가진 합금에서
	겉보기의 아연 함유량은 몇 %인가?
	(단 Al의 아연 당량은 6이다)
가.	28%
나.	32%
다.	48%
라.	52%

63.	Mg 합금이 구조재료로서 갖는 특성에 관한 설명으로
	틀린것은?
가.	소성가공성이 높아 상온변형이 쉽다.
나.	비감도가 커서 항공우주용 재료에 유리하다
다.	감쇠능이 주철보다 커서 소음방지 재료로 우수하다.
라.	기계가공성이 좋고 아름다운 절삭면이 얻어진다.

64.	금속의 냉간가공(cold working)시 나타나는 성질로 옳은 것은?
가.	인장강도가 감소한다.
나.	전기전도도가 감소한다.
다.	단면수축률이 증가한다.
라.	화학반응성이 감소한다.

65.	금속을 원자로용, 고융점구조재료, 반도체, 알칼리토류군으로
	분류할 때 반도체군에 해당되는 것은?
가.	W, Re
나.	Na, Li
다.	Ge, Si
라.	U, Th

66.	다음 중 백금(Pt)에 대한 설명으로 옳은 것은?
가.	백금은 회백색의 체심입방정 금속이다.
나.	비중은 6.7이고 용융점은 670℃정도이며 내식성이
	좋으므로 화학공업에 사용한다.
다.	백금은 산화되지 않으나 P, S, SI등의 알칼리, 알칼리토금속의
	염류에는 침식된다.
라.	45% ~ 85%고 합금은 열전대로 사용하며, 0.8% ~ 5%Pd의
	백금합금은 장식용으로 사용한다.

67.	TI의 기계적 성질에 대한 설명으로 틀린것은?
가.	불순물에 의한 영향이 크다.
나.	면심입방금속이므로 소성변형의 제약이 많다.
다.	내력 / 인장강도의 비가 1에 가깝다.
라.	상온에서 300℃근방의 온도 구역에서도 강도의 저하가
	뚜렷하게 나타난다.

68.	고속도공구강의 특징을 설명한 것 중 틀린것은?
가.	고온경도 및 내마모성이 크며 인성을 가진다.
나.	템퍼링 처리에 의해 2차 경화하는 성질이 있다.
다.	W계 고속도공구강의 기본 조성은 18%W-4%Cr-1%V이다.
라.	절삭성은 우수하나 경도, 강도는 탄소강보다 낮다.

69.	순철의 자기 변태점에 대한 설명으로 옳은거슨?
가.	가열에 의해 BCC격자가 FCC격자로 변한다
나.	A2변태라 하며 약 768℃에서 일어난다.
다.	A3변태라 하며 약 910℃에서 일어난다.
라.	A4변태라 하며 약 1200℃에서 일어난다.

70.	기계구조용 강에서 마텐자이트를 뜨임 제 1단계에서 실시하여
	인장강도 140kgf/㎟이상, 항복점 120kgf/㎟이상의
	기계적 성질을 갖도록 한 강을 무엇이라 하는가?
가.	초강인강
나.	마르에이징강
다.	기계구조용 탄소강
라.	기계구조용 저합금강

71.	심냉(Sub-zero)처리를 실시하는 이유로 옳은 것은?
가.	오스테나이트를 펄라이트로 변태시키기 위하여
나.	펄라이트를 마텐자이트로 변태시키기 위하여
다.	잔류 오스테나이트를 마텐자이트로 변태시키기 위하여
라.	트루스타이트를 마텐자이트로 변태시키기 위하여

72.	비정질 금속을 제조하는 방법이 아닌 것은?
가.	원심 급냉법
나.	침지법
다.	진공 증착법
라.	전기 또는 화학도금법

73.	Al 및 그 합금의 질별 기호에서 H가 의미하는 것은?
가.	제조한 그대로인 것
나.	풀림을 한 것
다.	가공 경화한 것
라.	용체화 처리한 것

74.	다음의 첨가 원소 중 강의 경화능을 가장 향상시키는 원소는?
가.	Sn
나.	Sl
다.	Cu
라.	Mn

75.	오스테나이트계 스테인리스강의 부식 중 공식(Pitting)은
	부동태 파악을 국부적으로 파괴 또는 관통하는 것을 말하는데
	이러한 공식을 방지하기 위한 대책으로 틀린것은?
가.	할로겐 이온의 농도를 얇게한다.
나.	질산염, 크롬산염 등을 첨가한다.
다.	산소농담전지의 형성을 피하거나 부식생성물을 제거한다.
라.	재료 중 C를 적게 하거나 Ni, Cr, Mo 등을 많게 한다.

76.	황동 합금 중에서 조직이 α+β이므로 상온세ㅓ 전연성이
	낮으나 강도가 크고 6:4 황동이라 불리우는 합급은?
가.	문쯔 메탈
나.	카트리즈 브라스
다.	길딩 메탈
라.	로우 브라스

77.	판재를 원판으로 뽑기 위해 하중 9300kg을 가했을 때의
	전단 응력은 약 몇 kgf/㎠인가?
	(단 원판의 직경은 30mm 판재의 두께는 2.7mm이다
가.	3455
나.	3655
다.	3855
라.	4088

78.	시효처리에 대한 설명으로 틀린것은?
가.	과포화 고용체를 이용한 제2상의 석출과정이다.
나.	온도가 높거나 시간이 길면 복원현상이 나타난다.
다.	시효처리는 온도의 증가에 따른 취성증대가 목표이다.
라.	Al-Cu합금의 석출과정은 과포화고용체→G.P대→
	중간상→안정상 순이다.

79.	다음 중 가단주철의 종류에 속하지 않는 것은?
가.	백심 가단주철
나.	흑심 가단주철
다.	펄라이트 가단주철
라.	편상 흑연 가단주철

80.	일반구조용강에서 청열취성의 원인이 되는 고용 성분은?
가.	N
나.	C
다.	AL
라.	Nb

제 5과목 : 용접일반

81.	피복 금속 아크 용접봉 E4316은 어떤 계통의 용접봉인가?
가.	저수소계
나.	철분수소계
다.	철분산화철계
라.	고산화티탄계

82.	용접부 비파괴검사에서 형광침투검사의 조작순서가
	가장 적합한 것은?
가.	검사면세척-침투액적용-침투액세척-현상액 적용과 건조-검사
나.	검사면세척-현상액 적용과 건조-침투액세척-침투액적용-검사
다.	검사면세척-침투액세척-현상액 적용과 건조-침투액적용-검사
라.	검사면세척-침투액적용-현상액 적용과 건조-침투액세척-검사

83.	용접 중에 아크를 중단시키면 중단된 부분이 오목하거나
	납작하게 파진 모습으로 남는 것을 무엇이라고 하는가?
가.	오버 랩
나.	기공
다.	크레이터
라.	선상조직

84.	아크 전압 30V, 아크전류 200A, 용접속도 10cm/min으로
	피복 아크 용접을 할 경우 발생하는 용접입열은 얼마인가?
가.	3600 j/cm
나.	36000 j/cm
다.	6000 j/cm
라.	60000 j/cm

85.	피복 아크 용접에서 직류정극성의 특징으로 틀린것은?
가.	비드 폭이 좁다.
나.	모재의 용입이 깊다.
다.	열 분배는 용접봉에 30%, 모재에 70%정도이다.
라.	박판, 주철, 합금강, 비철금속의 용접에만 쓰인다.

86.	프로젝션 용접법의 특징 설명으로 가정 적합한 것은?
가.	전극의 수명이 짧고, 작업 능률이 낮다.
나.	얇은 판과 두꺼운 판의 용접은 불가능하다.
다.	여러 가지 변형적인 저항용접이 불가능하다.
라.	2개 이상의 돌기부를 1회에 용접할 수 있으므로 용접속도가 빠르다.

87.	판 두께 9mm, 루트간격 1,5mm인 연강판을 4mm용접봉으로
	피복 아크 용접 아래보기 V형 맞대기 이음 시 용접 전류로
	가장 적당한 것은?
가.	80 ~ 100A
나.	100 ~ 130A
다.	140 ~ 160A
라.	180 ~ 200A

88.	용접부의 취성파괴에 대한 일반적인 특징 설명으로 가장 정합한것은?
가.	파단은 판 표면에서의 45도 각도로 발생한다.
나.	항복점 이하의 평균응력에서는 발생하지 않는다.
다.	온도가 높을수록 발생하기 쉽다.
라.	취성파괴의 기점은 응력과 변형이 집중하는 곳에서부터
	발생한다.

89.	직류 및 교류 아크 용접기의 비교 내용 중 직류 용접기에
	대한 설명으로 틀린것은
가.	교류 용접기 보다 무부하 전압이 낮다
나.	교류 용접기에 비해 자기 쏠림 현상이 거의 없다.
다.	교류 용접기에 비해 아크 안정성이 우수하다.
라.	교류 용접기에 비해 역율이 양호하다.

90.	가스용접에 이용되는 가연성 가스 종류 중 연소시 가장 많은
	산소(O2)를 필요로 하는 것은?
가.	아세틸렌
나.	수소
다.	프로판
라.	메탄

91.	서브머지드 아크 용접법의 장점 설명으로 틀린 것은?
가.	용입이 깊다.
나.	비드 외간이 매우 아름답다.
다.	용융속도 및 용착속도가 빠르다.
라.	적용재료에 제한을 받지 않는다.

92.	내용적 40ℓ의 산소용기에 140 기압의 산소가 들어있다.
	가변압식 토치로 400번 팁을 사용하여 혼합비 1:1의 표준
	불꽃으로 작업하면 몇 시간 작업할 수 있는가?
가.	7시간
나.	9시간
다.	12시간
라.	14시간

93.	용접전류 500A 10초간 용접하여 A의 제품을 형성하였다.
	이때 A의 고유 전기저항을 0.5Ω라 하면 이때의 전기 저항열은?
가.	100㎉
나.	10㎉
다.	300㎉
라.	350㎉

94.	전기저항 용접 중 이음형상이 겹치기 용접에 해당되지 않는것은?
가.	점 용접
나.	프로젝션 용접
다.	매시 심 용접
라.	업셋 용접

95.	용접법 중 융접에 속하는 것은?
가.	초음파 용접
나.	유도 가열 용접
다.	전자 빔 용접
라.	심 용접

96.	황동 합금성분 중 경납땜 재료로 사용할 수 없는 것은?
가.	Cu 60% - Zn 40%
나.	Cu 55% - Zn 45%
다.	Cu 50% - Zn 50%
라.	Cu 30% - Zn 70%

97.	가스용접봉의 성분이 모재에 미치는 영향을 잘못 설명한 것은?
가.	탄소(C) - 강의 강도, 연신율, 굽힘성이 감소된다.
나.	규소(SI) - 기공은 막을 수 있으나 강도가 떨어진다.
다.	인(P) - 강에 취성을 주고 가연성을 잃게 한다.
라.	황(S) - 용접부의 저항력을 감소시키고 기공 발생의
	원인이 된다.

98.	가스용접용 토치는 사용하는 아세틸렌가스 압력에 의하여
	저압식, 중압식, 고압식으로 나누어진다. 저압식 토치의
	아세틸렌 공급압력으로 가장 적합한 것은?
가.	2.05kgf/㎠
나.	0.07kgf/㎠
다.	0.4kgf/㎠
라.	1.5kgf/㎠

99.	용접봉의 용융속도를 가장 잘 설명한 것은?
가.	단위시간당 소비되는 모재의 무게
나.	단위시간당 소비된 용접봉의 길이 또는 무게
다.	일정량의 모재가 소비될 때까지의 시간
라.	일정길이의 용접봉이 소비될 때까지의 시간

100.	용접부의 자분 탐상검사에 사용된느 자분에 착색된
	색의 종류가 아닌 것은?
가.	백색
나.	흑색
다.	적색
라.	회색

만드느라 고생했음 05학번 민식