2002년 제 1회 침투기사 필답문제

1. ASME에서 건식현상제 적용방법을 작성하시오.

2. 절차서의 기록사항에 들어갈 내용 8가지를 작성하시오.(설명이 필요하면 약술)

3. 원자력용 증기발생기에 설치되는 티탄늄관 검사시 ASME에서 제한되어야 하는 성분과     성분분석방법, 이유를 서술하시오.

1) 제한성분

2) 분석방법

3) 이유

4. 표면온도가 0℃인 시험체를 용제제거성 염색 침투액과 속건식 현상제를 사용하여 현상제    속에 시험체를 침지시킨 후 100℃에서 강제 건조시키는 방법으로 침투시간(5분), 현상시간    (7분)에 따라 검사하였으나 지시가 분명하지 않아 재시험하려 한다. 위와 동일한 침투액과    현상액을 적용하려고 하면 재시험시 수정하여 행하여야하는 사항을 3가지로 서술하시오.

5. 시험시 기록하는 사항을 아래 보기에서 고르시오.

(보기) ① 시험시 온도 ② 시험체의 재질 ③ 전처리 시간 및 온도 ④ 탐상제의 명칭 ⑤ 세         척 전처리 시간 및 온도 ⑥ 건조시간 및 온도 ⑦ 시험결과, 관촬결과 ⑧ 후처리 시         간 및 온도 ⑨ 갈라짐 유무 ⑩ 시험 기술자 성명 및 자격

6. 대기온도가 0℃일 때 필드에서 검사시 절차서에 꼭 포함되어야 할 내용을 서술하시오.