자기탐상 기사(2006, 3회)

1. “철강재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류(KS D 0213)”에 규정한    자분모양을 모양 및 집중성에 따라 크게 4가지로 분류하고, 각 분류에 대하여 설명하시오

∘

∘

∘

∘

2. 개선각도가 작은 용접부를 1pass 용접 후 자분탐상시험할 때 가장 좋은 자화방법과

자분의 종류를 쓰고, 이 방법이 채택되는 이유를 설명하시오.

∘자화 방법 :

∘자분의 종류 :

∘이유 :

3. 공장의 설비를 사용하는 중에 발생되는 결함을 자분탐상검사법으로 검출하였을 때 나타날 수 있는 대표적인 선형결함을 2가지만 쓰고 그 발생원인을 설명하시오.

∘

∘

4. 인상력시험(Lifting Power Test)은 어떤 자분탐상시험 장비에 적용하는지 쓰시오.

5. 그림과 같이 전류 100A 가 흐르는 직경 40mm 인 봉에서 두 개의 봉으로 갈라지는 모양의     탄소강 제품일 경우 분기점에서의 자계의 세기(Magnetic Field Strength)를 구하시오.

6. 표면직하(Subsurface) 결함을 자분탐상시험할 때 자화전류의 종류와 자분의 분산매에 따라 검출 감도가 상대적으로 다르게 나타나는 것을 그림으로 표현하였다. 그림의 각 번호에 맞는 자분의 분산매를 습식과 건식으로 구분하고 자화 전류를 직류와 교류로 구분하여 쓰시오.

□ 자분의 분산매 :                     자화전류 :

□ 자분의 분산매 :                     자화전류 :

□ 자분의 분산매 :                     자화전류 :

□ 자분의 분산매 :                     자화전류 :

7. 일반적으로 강 용접부의 석유저장탱크 및 압력용기 등에 대해서는 제품의 안전성을 위하여 용접 전, 용접 중간, 용접완료 후의 공정 별로 자분탐상시험을 실시하도록 요구하고 있다. 다음 각 물음에 답하시오.

가. 용접부가 V 개선 면이라면 용접 전에는 어느부위에 대하여 자분탐상시험을 실시하는지 설명하시오

나. 용접 중간에는 어느 부위에 어떻게 자분탐상시험을 실시하는지 설명하시오.

다. 용접완료 후의 자분탐상시험 실시 부위를 쓰고, 이 시험으로 찾아내야 할 결함의 종류를 쓰시오.

라. 용접 후 제품의 강도를 높이기 위한 처리 작업을 쓰시오.

8. 한쪽 덧붙임이 있는 맞대기 이음 강용접부의 표면 결함을 “철강재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류(KS D 0213)"에 따라 탐상시험하고자 한다. 규정된 시험절차서 중 ”시험방법“의 항목에 대하여만 절차 순으로 자세히 설명하시오.

(단, 시험방법의 항목중 “후처리” 부분은 생략하도록 한다.)

9. 일반 구조용 강과 공구강을 용접하여 연삭한 후 자분탐상시험을 한 결과, 확인된 자분모양이 결함에 의한것이라고 판정하기 어려운 경우 “철강재료의 자분 탐상 시험 방법 및 결함 자분 모양의 등급 분류(KS D 0213)"에 따른 적용의 조치 내용을 기술하시오.

10. B형 대비시험편의 사용목적은?

11. 다음과 같이 3개의 결함이 나타났다. 물음에 답하시오.

1)자화방법

2)설명