·비파괴검사 시험의 공통과목 (금속·용접)

* 금속(1급)

- Cu65%-Zn35%인 yellow brass의 상은?

가. □   나. □,□   다. □   라. □

- 질량효과가 가장 큰 금속은?

가. 탄소강   나. Ni-Cr강   다. Ni-Cr-Mo강  라. Ni강

- 고망간강인 Hardfield강의 인성에 관한 열처리 방법은?

가. 소준  나. 소려  다. 소둔  라. 안정화 처리

- Cu합금에서 주괴 내부의 큰 온도차이로 인해 불순물이 응집하는 것은?

가. 역편석  나. 중력편석  다. 열펀석  라. 입내편석

- 비파괴검사의 방법이 아닌 것은?

가. 방사선검사  나. 초음파시험  다. 천공시험  라. 부식시험

- 구상 흑연주철에서 구상화시키는 원소는?

가. Fe-Si   나. Mg   다. Mn   라. Zn

- 다음 강의 원소함량이다.  강의 재질에 영향을 미치는 탄소당량을 구하시오.  ( 0.3%C,   %Ni,   %Cr,   %Mn)

(  )+(  )     (  )+(  )       (  )+(  )

탄소당량(%) = □□□□□□□□□□ + □□□□□□□□□□ + □□□□□□□□□□

5           6             15

- 급냉된 마르텐사이트의 소려 열처리시 변화를 맞게 설명된 것은?

가. 정방정격자에서 입방정격자로

나. 입방정에서 정방정으로

- 황동의 고용체로 된 것은?

가. □,□(□'),□

나. □,□(□'),□,□

다. □,□(□'),□,□,□

다. □,□(□'),□,□,□,□의 6개 상

- 양은의 구성 성분은?

가. Cu Zn Ni   나. Cu Sn Pb

다. Al Zn Sn   라. Al Sn Ag

- Zr에 대한...

가. Ti보다 강도가 크다

나. 원자로에 쓰이는 재료다.

다. Ti와 Zn은 전율고용체이다.

- 자연균열을 억제하기위한 방지책이 아닌 것은?

가. 도금 또는 도료

나. 응고상태에서 플림

다. Sn 또는 Si첨가

라. Hg또는 그 화합물을 첨가

- 스프링강의 첨가원소는?

가. Pb  나. W  다. Mo  라. Si

- 산화철 분말을 넣은 플림상자에서 탈탄하여 만드는 주철은?

가. 백심 가단주철   나. 흑심가단주철

다. 구상 흑연주철   라. 회주철

* 용접(1급)

- 불변압식 토치 1번으로 절단 가능한 판 두께는?

가. 1mm  나. 4mm   다. 6mm   라. 10mm

- 아세틸렌을 사용한 절단보다 프로판의 장접이 아닌 것은?

가. 절단면이 깨끗하다   나. 후판절단에 용이하다

다. 슬래그 제거가 용이하다  라. 개시시간이 짧다

- 전기저항용접이 가장 용이한 금속은?

가. SUS강과 SUS강    나. 고탄소강과 연강

다. 연강과 연강        라. Cu합금과 연강

- MIG용접기의 전하특성은?

가. 정전류특성   나. 수하특성

다. 정전압과 상승특성   라. 아크길이 자기제어 특성

- 압접이 아닌 것은?

가. 단점   나. 초음파용접   다. 레이져빔 용접

- 아크열을 사용하지 않는 것은?

가. 원자수소  나. 일랙트로 슬래그용접

다. 일렉트로 가스용접   라. 잠호 용접

- 납땜시 주로 사용되는 온도는?

가. 150-250℃   나.200-300℃   다. 300-400℃

-AW-300에서 300의 의미는?

가. 아크 전류 300A    나. 정격 2차전류 300A

- 아크 쏠림을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?

가. 전류를 옮겨준다    나. 교류 전압을 걸어준다

다. 용접봉을 다른 방향으로 기울린다