	한국YK비파괴연구소(주)

	한국YK비파괴연구소(주)

<금속재료>

1. 강을 단련한 후 A3 또는 A[cm]선이상 40∼50℃범위에서 가열하여 적당시간 그 온도에서 유지한 다음 서냉시켰을 때의 조직을 무엇이라고 하는가?

① 담금조직 (quench structure)

② 표준조직 (standard structure)

③ 마텐자디트 (martensite)

④ 베이나이트 (bainite)

2. 침탄경화법은 ?

① carbonizing

② nitriding

③ preheating

④ lapping

3. 오스테나이트(austenite)와 같은 의미의 것은?

① □    ② □    ③ □    ④ □

4. 마우러(maurer)의 주철 조직도란?

① C와 Mndm 함유량에 따라 나타낸 도표

② C와 Si의 함유량에 따라 나타낸 도표

③ C+Si의 함유량과 주물의 두께에 따라 나타낸 도표

④ C+Mn의 함유량과 주물의 두께에 따라 나타낸 표

5. 금속 재료 중 다른 금속보다 고온 강도가 우수하여 초금속 항공기 외판이나 로켓에 사용되는 주된 금속은 ?

① Zn    ② Cu    ③ Mg    ④ Ti

6. 일렉트론 합금의 주성분은?

① Ti-Al-Sn        ② W-Ni-Cu

③ Ni-Cu-Zn       ④ Mg-Al-Zn

7. Al 청동에서 셀프 어닐링(Self annealing)현상이 일어나고 있다 . 관계가 깊은 것은?

① 서냉 취성       ② 급랭취성

③ 저온 취성       ④ 청열 취성

8. 황동에서 Sn(주석)을 첨가하였다. 이 경우의 아연당량은? (단, Sn의 아연당량은 Z, 구리 70%, 아연 25%, Sn 첨가량은 5%이다.)

① 약 33.3%        ② 약 30.3%

③ 약 30%          ④ 약 35.3%

9. 강에서 Si(규소)가 미치는 영향이 아니것은?

①경도, 인장강도, 탄성한계를 증가시킨다.

②연신율, 충격값을 감소시킨다.

③결정립을 조대화시킨다.

④주조성 및 열간 가공성을 향상

10. 강에서 치환형 합금원소의 첨가에 의해 강이 강화되는 이유에 해당되지 않는 것은?

① 합금원소가 페아리트상에 치환형으로 고용하여 기지(matrix)가 강화된다.

② 합금원소를 첨가하면 탄화물을 만들어 고용되어 기지가 강화된다.

③ 합금원소를 첨가함으로써 C량은 적어도 펄라이트량이 많아져 강화된다.

④ 합금원소(Mn, Ni, Cu, Cr)를 첨가하면 Ar1 변태점이 낮아져 조직이 미세화되어 강도와 인성이 향상된다.

11. 강선이나 강관의 시효변형을 방지하고 내식성을 향상시키기 위해 청염착색(buleing)을 한다. 어떠한 처리를 말하는가?

① 저온의 연욕 또는 노에서 저온가열한다.

② 중크롬산 중에서 가열하여 산화피막을 형성시킨다.

③A1 변태점 상하를 반복 가열하여 공랭한다.

④ 퀜칭과 템퍼링으로 치밀한 산화막을 형성한다.

12. Ti의 화학적 성질에 관한 설명이 틀린 것은?

① 질산에 잘 견딘다.

②공농도의 수산이나 페미산에 잘 견딘다.

③건조한 염소가스와는 강하게 반응한다.

④염화물 수용액에 잘 견딘다.

13. 다음은 Cu, Sn 평형 상태도에 대한 설명도이다. 맞는 것은?

Sn(%)가 많아지면 ( A )℃에서 (  B ) 반응으로 □상이 나타내며, (  C  )℃에서 □=□ + □ 의 ( D )변태를 한다.

① A 368, B 공석, C 586, D 공정

② A 789, B 공정, C 486, D 포정

③ A 698, B 공석, C 486, D 포정

④ A 798, B 포정, C 586, D 공석

14. 아연합금은 주로 차이캐스팅용으로 이 합금은 사형주물을 하지 않는다. 다음중 아연합금에 주로 합금되는 원소는?

① Al    ② Sn    ③ Si    ④ Pb

15. Mg 합금에는 주로 Al, Zn, Mn, Zr등이 합금된다. 이중 강도와 비중의 비를 가장향상시키는 것은 ?

① Al    ② Mn    ③ Zr     ④ Zn

16. 사형주물로는 쓰지 않고 금형용 주물로 사용되며, Al이 가장 중요한 합금원소로 용탕의 유동성을 증가시켜 사용하는 금속은?

① Mg    ② Zn    ③ Sn    ④ Pb

17. 순동과 납을 주입한 베어링 합금은 ?

① 켈밋    ② 콜슨    ③ 암스 브론즈    ④ 네이빌 크라스

18. 면심 입방격자(FCC)의 인접원자수는?

① 6    ② 8    ③ 10    ④ 12

<용접>

1. 다음 설명 중 직류 용접기의 특징이 아닌 것은?

① 아크가 교류보다 불안정하다.

② 무부하 전압이 교유보다 작다.

③ 교류에 비해 가격이 빘다.

④ 발전형 직류용접기는 소음이 있다.

2. 용접기호 중 양쪽 플러저형 모양의 기본 기호는?

정답 :

3. 전류가 작은 범위에서 전류를 증가 시키면 아크전압이 감소하는 현상을 무엇이라 하는가?

① 아크의 상승특성

② 수하특성

③ 정전류특성

④ 아크 쏠림특성

4. 아크 용접법에서 아크가 너무 길때는?

① 아크가 불안정하다.

② 용착이 두꺼워진다.

③ 용접부의 금속조직이 미세화된다.

④ 아크열의 손실이 적다.

5. 어느 Ac 용접기의 1차 입력이 15kW이고 2차 출력이 100kW효율은?

①75%    ②15%    ③150%    ④67%

6. 다음 중 피복제의 작용이 아닌 것은 어느 것인가?

① 산화방지    ② 아크의 세기    ③ 산화물 제거    ④아크의 안정

7. 다음에 제시된 용접법 중 fusion welding에 해당하는 것은?

① 마찰용접   ②플래시 용접      ③전기저항 용접   ④레이저 용접

8. 특수용접으로 연질(軟質)모재에 경질 용접용으로 용접하여 경질 표피증을 형성시키는 용접 이음의 종류는 ?

① 하드페이싱 용접(hard facing welding)

② 필릿 용접(fillet welding)

③ 컨벡스 필릿 용접 (convex fillet welding)

④ 콘케이트 필릿 용접(concave fillet welding)

9. 다음 중 이너트 가스 아크 용접에 사용되는 가스는 주로 어느 것인가?

① N     ② O     ③ Ar     ④ H

10. 아세틸렌이 가장 잘 용해되는 것은 ?

①아세톤     ②물     ③석유    ④벤젠

11.35℃에서 내용적 40.7l의 산소용기에 150기압으로 산소를 충전하였을 때 용기속의 산소량을 대기압 상태로 환산한 산소량은 약 몇l 인가?

① 4000    ② 5000    ③ 6000    ④ 7000

12.강, 동, 황동 등의 작은 단면의 선, 봉, 관 등을 접합하는 데 적당한 저항 용접법은?

① 접 용접    ②프로젝션 용접    ③오프셋 맞대기 용접    ④심용접

13. 가스 압접법의 특징으로 옳지 않은 것은?

①장지가 같은 목적의 플래시 용접기 등에 비해 간단하다.

②이음부에 탈탄층이 생기지만 기계적 강도에는 큰 영향이 없다.

③작업이 거의 기계적이고, 또 예열이나 후열이 용이하다.

④이음부에 첨가 금속 또는 용제가 불필요하다.

14. 다음 중 용접 변형을 방지하는 방법이 될 수 없는 것은?

①역변형법    ②억제법    ③냉각법    ④초음파법

15. 주철, 고합금강, 비철금속 등을 가스 절단할 때 이용되는 방법은 어느 것인가?

①분말절단

②평행절단

③스카핑(scarfing)

④스택절단(stack welding)

16. 다음 중 용접부에 발생한 잔류응력을 제거하기 위해서는 다음 중 어떤 처리가 적당한가?

①풀림    ②불림    ③뜨임    ④담금질

17. 다음 몇가지 사항은 어떤 용접 결함에 대한 대책인가?

-. 이음부를 청소한다.

-. 용접속도를 저하시킨다.

-. 전극을 +극으로 연결한다.

-. 용제를 건조시킨다.

① 기공    ②균열    ③슬래그 혼입    ④undercut

18.고탄소강 용접에서 용접균열을 방지하는 방법으로 옳지 못한 것은?

①용접전류를 낮게 한다.

②용접속도를 느리게 한다.

③냉각속도를 빠르게 한다.

④예열 및 후열을 한다.

19.용접 균열의 발생감소 대책으로 옳지 못한 것은?

① 필릿 용접 루트 부분의 힐균열(heel crack)은 용접입열을 크게 하여 감소시킨다.

② 맞대기 이음 및 필릿 이음 용접시 발생되는 토균영(toe crack)은 예열 및 강도가 낮은 용접봉을 상용한다.

③ 고탄소강 및 저합금강의 모재열 영향부의 언더비드 균열(under bead crack)은 저수소계 용접봉을 사용한다.

④ 맞대기 용접의 가접시 발생되는 루트균열은 수소량의 감소를 위해 예열 및 후열을 한다.

20. 재료 내부에 블로홀을 찾아내는 데에 적합한 시험방법을 고르면?

① 인장시험    ②굽힘시험    ③X선 투과시험    ④외관시험

<정답>

금속 - 21124    41142    22413    214

용접 - 14214    24131    33241    12313