초음파비파괴검사 기사 모의시험(2)

제 1과목 : 초음파 탐상시험 원리

1. 침투력이 가장 좋은 것은?

① 1MHz          ② 2.5MHz        ③ 5MHz        ④ 10MHz

2. 표면파가 가장 잘 감지할 수 있는 결함의 위치는?

① 표면                         ② 표면 밑 1파장의 깊이

③  표면 밑 3파장의 깊이         ④ 표면 밑 6파장의 깊이

3. 주파수 증가시 나타나는 현상이 아닌 것은?

① 파장 감소     ② Xo 증가    ③ 지향각 증가     ④ 산란 증가

4. 물에서의 종파의 속도는 알루미늄이나 철에서의 1/4정도이다. 그러므   로 수중거리는?

① 피검체 두께의 4배              ② 피검체 두께의 1/2배

③ 피검체 두께의 1/4배+1/4인치    ④ 피검체 두께의 2배

5. 다음의 음향임피던스에 대한 설명 중 맞는 것은?

① 물질의 밀도와 음압을 곱한 값이다.

② 어떤 물질이라도 종파와 횡파의 음압은 같다.

③ 음향임피던스가 같으면 반사가 없다.

④ 음향임피던스가 다른 두 물질의 경계부에서 굴절이 있을 수 없다.

6. 금속 탐상에서 높은 주파수가 이용되는 것은 다음과 같은 이유에서   이다. 잘못된 것은?

① 지향성을 좋게 하여 가느다란 빔을 만들기 위해

② 파장을 크게 하여 작은 결함에서도 잘 반사되도록 하기 위해

③ 거리의 분해능을 좋게 하여 결함의 식별성을 좋게 하기 위해

④ 파장을 짧게 하여 작은 결함에서도 잘 반사하도록 하기 위해

① 탐촉자의 주파수                      ② 탐촉자의 직경

③ 근거리 음장효과                      ④ 원거리 음장효과

14. 표면파의 감쇠가 가장 심한 것은 무엇에 기인하는가?

① 곡면        ② 파장       ③ 물질의 특성        ④ 진동주기

15. 리젝션에 대해 틀린 것은?

① 작도범위의 변화                 ② 증폭직선성에 영향

③ 시간축의 잡음 제거              ④ 결함크기를 크게

16. 다음 중 수신부의 역할에 속하는 것은?

① 리젝션 조정                      ② 펄스폭 조정

③ 측정범위 조정                    ④ 펄스 발생

17. 음압을 수신하여 전압으로 변화시키는 곳은?

① 송신부          ② 수신부         ③ 소인부         ④ 탐촉자

18. 거리진폭 관계를 나타내기 위한 시험편이 아닌 것은?

① 알코아 시리즈 A                   ② 알코아 시리즈 B

③ STB-G                            ④ STB-A2

19. 분해능을 증가시키려면?

① 주파수 감소                       ② 펄스폭 감소

③ 초기펄스 증대                     ④ 진동자직경 감소

20. 두께 19mm인 시험체에 대한 대비 시험편 제작시 구멍의 위치 및   크기는?

① T/2, 2.4mm   ② T, 2.4mm   ③ T/4, 3.2mm     ④  T, 3.2mm

제 2과목 : 초음파 탐상검사

7. 근거리 음장내에서 시그날의 크기가 변하는 것은 어떠한 원인에 의   해서인가?

① 음파의 간섭현상                  ② 탐촉자의 내부 댐핑특성

③ 접촉매질에 의해 일어나는 경향    ④ 원인을 알 수 없다.

8. 초음파의 특성에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 전자파에 비해 전파속도가 느리다.

② 주파수가 높을수록 공기중을 전파하기 어렵다.

③ 음향임피던스가 다른 물질의 경계면에서 반사한다.

④ 전파는 물질이 존재하지 않는 진공중에서는 전파하지 않지만 초음      파는 진공중에서도 전파한다.

9. 재질의 감쇠정도는 무엇에 의해 결정되는가?

① 결정구조      ② 결정립크기       ③ 포아손비     ④ 탄성계수

10. 근거리 분해능을 개선해주는 한 방법은?

① 주파수를 낮춘다.               ② 변하지 않는다.

③ 접촉매질을 많이 바른다.        ④ 분할형 탐촉자를 사용한다.

11. 진동에 대해서 진동이 존재하지 않는 것과 같은 짧은 한 무리의 음   파를 말하고 충격적 전기에너지를 말하는 것은?

① 주파수          ② 감쇠         ③ 펄스        ④ 파장

12. 진동자의 굴절각이 커지면 나타나는 현상이 아닌 것은?

① 진동자의 겉보기 크기가 작아진다.

② 지향성이 둔해진다.

③ 감도가 낮아진다.

④ 분해능이 좋와진다.

13. 탐촉자의 전면에서 초음파 빔의 압력이 크게 변하는 것은?

21. STB-G V15-2 시험편의 설명 중 틀린 것은?

① 단면이 60×60mm인 시험편이다.

② 시험편의 총 길이는 180mm이다.

③ 평저공의 직경이 2mm이다.

④ 거리-진폭용 시험편으로도 사용되고 면적-진폭용 시험편으로도 사      용한다.

22. DAC의 역할은?

① 같은 결함이 멀어지므로써 에코높이가 낮아지는 것을 보정한다.

② 다른 결함이 멀어지므로써 에코높이가 낮아지는 것을 보정한다.

③ 결함의 면적이 커지므로써 에코높이가 낮아지는 것을 보정한다.

④ 결함의 면적이 작아지므로써 에코높이가 낮아지는 것을 보정한다.

23. 초음파의 주파수로 결정하는 것은?

① 탐톡자 크기                        ② 진동자 두께

③ 펄스 전압                          ④ 수신 전압

24. 분해능이 좋은 탐촉자를 선택하려면?

① 높은 Q값을 가진 것                 ② 낮은 Q값을 가진 것

③ 주파수가 낮은 것                    ④ 대역폭이 작은 것

25. 탐상기 검사시 반드시 해야 하는 3가지는?

① 분해능, 시간축 직선성, 증폭 직선성

② 분해능, 감도, 시간축 직선성

③ 불감대, 감도, 분해능

④ 편심, 불감대, 감도

26. 주파수 선택시 고려할 점 중 잘못된 것은?

① 감쇠가 클 경우는 낮은 주파수가 좋다.

② 주파수가 낮으면 분해능이 우수하다.

③ 주파수가 높으면 분해능이 우수하다.

④ 주파수가 높으면 지향성이 우수하다.

27. 탐상방법의 분류방법 중 원리에 의한 분류방법이 아닌 것은?

① 펄스반사법                      ② 투과법

③ 수직탐상법                      ④ 공진법

28. 탐촉자의 주파수 선정방법 중 틀린 것은?

① 탐상면이 거칠 때는 고주파수를 선정한다.

② 초음파의 파장이 짧을수록 결함에 의해 산란 반사되기 쉬우므로       고주파를 선정한다.

③ 얇은 물건의 탐상, 표면의 가까운 결함의 탐상 또는 서로 근접한       결함의 분리에는 고주파를 선정한다.

④ 균열 등의 결함은 반사 지향성을 가지고 있어 저주파수를 선정한      다.

29. 단강품의 탐상에 관한 것 중 옳은 것은/

① 임상에코가 높고 저면에코가 나타나지 않는 경우는 탐상감도를 더      높게 한다.

② 임상에코가 높고 저면에코가 나타나지 않는 경우는 측정범위를 가      능한 한 작게 하여 탐상한다.

③ 임상에코가 높고 저면에코가 나타나지 않는 경우는 시험주파수를      더 높게 한다.

④ 임상에코가 높고 저면에코가 나타나지 않는 경우는 시험주파수를      더 낮게 한다.

30. 용접부의 결함길이 측정방법 중 탐촉자의 이동거리에 의한 방법은?

① 6dB drop법                     ② 단부에코법

③ 주파수 해석법                  ④ 산란파법

31. 형상이 복잡한 단조품의 초음파검사에 적당한 방법은?

① C-scan Recorder에 연결시킬 수 있는 보정된 감쇠가 달린 장치를

는 방법에 해당하는 것은?

① 단부에코법   ② F/BF법       ③ 표면파법       ④ 모드변환법

36. 알루미늄 용접부 탐상에 관한 설명 중 옳은 것은?

① 음속을 고려하면 강용접부와 완전히 동일한 탐상이 가능하다.

② 2탐법으로 탐상하는 것이 일반적이다.

③ 입사점의 측정은 STB-Al으로 한다.

④ 종파사각법이 일반적으로 이용된다.

37. 길고 가는 봉을 검사할 때 전달파가 저면에 도달하기 전에 빔의 분   산에 의해 검사체의 측면에서 반사되어 나오는 빔에 의해 나타나는    지연에코는 무슨 현상 때문인가?

① 저면반사파가 나타나기 전의 다양한 지시에 의해서

② 여러 개의 반사표면에서 나오는 지시에 의해서

③ 종파가 횡파로서 변환에 의해서

④ 입사표면파의 손실에 의해서

38. 동일 두께의 강판 2장을 수직탐상 하였을 때 저면에코의 다중반사   가 한쪽은 다수 볼 수 있었으나 다른 쪽은 약간 밖에 보이지 않았다.   후자와 같은 재료는 다음 중 어느 것인가?

① 음속이 느린 재료                 ② 결정립이 작은 재료

③ 감쇠가 현저한 재료               ④ 음향임피던스가 작은 재료

2C28N의 탐촉자로 두께 160mm인 주강품을 탐상할 때 깊이 90mm  위치에서 결함 에코를 검출하였다. 저면 에코 및 결함 에코 높이를 각  각 80%로 조정하였을 때 Gain 조정기 값이 다음과 같을 때 물음에 답하시오.

건전부  B1 : 26dB,   B2 : 38.5dB,      F : 44.5dB

39. 반사손실이 매우 작다면 이 주강품의 감쇠계수는 얼마인가?

① 0.001dB/mm                       ② 0.02dB/mm

사용하여 마무리 가공이 끝난 단조표면에 자동수침법으로 검사를      한다.

② 제품을 만들기 직전 빌렛상태에서 검사를 하고 단조품이 완료된       후 마감표면에 대해 정밀검사를 한다.

③ 마감표면에 대해 수동접촉법으로 검사를 한다.

④ 단조품을 만들기 직전의 빌렛상태에서 자동수침법으로 검사를 한      다.

32. 수침법으로 초음파 탐상시험을 할 때 탐촉자의 입사각을 변화시킬   필요가 있을 경우는?

① 정상적인 검사를 방해하는 저면반사를 피하기 위해

② 결함이 음속에 수직방향이 아닐 때 최대지시를 얻기 위해

③ 최대의 입사면반사를 얻기 위해

④ 대비시험편의 평저공에서 얻은 지시의 높이와 같은 높이의 불연속      지시를 얻기 위해

33. 강용접부에 발생하기 쉬운 결함의 검출에 적절한 초음파 탐상법에   대한 설명 중 옳은 것은?

① 개선면의 융합불량등 반사면이 평면으로 방향성이 어느 정도 부정      가능한 결함에 대해서는 초음파를 되도록 평행하게 입사시키는 방      법을 채택하는 것이 좋다.

② 균열과 같이 반사면이 거칠고 방향성의 추정이 용이한 결함에 대      해서는 주파수가 낮은 것을 이용한다.

③ 균열과 같은 용접선에 직각인 반사면을 갖는 결함에 대해서는         용접선상 주사 또는 경사평행주사를 적용할 필요가 있다.

④ 면상결함의 기공은 검출이 곤란하기 때문에 대상 외로 한다.

34. 텐덤주사시 사용되는 굴절각 중 가장 좋은 것은?

① 45도          ② 60도          ③ 70도         ④ 0도

35. 결함크기의 정량적 평가법 중 에코의 높이와 전파시간차를 이용하

③ 0.03dB/mm                        ④ 0.04dB/mm

40. 감도보정 후 F/BG는 얼마인가?(전이손실은 무시)

① 20dB       ② 21dB       ③ 22dB       ④ 23dB

제 3과목 : 초음파 탐상규격

41. 시험편의 검정시 10MHz를 사용하는 것은?

① STB-G       ② STB-N1      ③ STB=A1    ④ STB-A3

42. KS B 0897에서 C평가 레벨은?

① HRL-12dB     ② HRL-18dB     ③ HRL-24dB    ④ HRL-30dB

43. 분할형 탐촉자에 의한 결함지시 길이측정시 사용하는 주사법은?

① X주사        ② Y주사        ③ Z주사        ④ XY주사

44. KS D 0250에서 탐상피치는?

① 100mm이하   ② 50mm이하    ③ 25mm이하    ④ 10mm이하

45. KS B 0896에서 요구되는 장치성능이 틀린 것은?

① 증폭직선성 ±3%                 ② 시간축직선성 ±1%

③ 전압변동에 대한 감도변화 ±1dB

④ 온도변동에 대한 감도변화 ±1dB

46. KS B 0831에서 수직탐상시 탐상감도 이용시험편은?

① STB-A1      ② STB-A3       ③ STB-A2      ④ STB-G

47. ASTM 시험편 중 Area/Amplitude 표준시험편에 관한 내용 중 트   린 것은?

① 1/64□부터 8/64□까지의 바닥구멍을 가진 8개로 구성되어 있다.

② 이 표준시험편을 Alcoa A set이라고도 한다.

③ 금속간 거리는 전부 3□이다.

④ 이것은 거리진폭특성곡선을 작성할 때 사용한다.

48. ASTM A 388에서 일반적으로 사용되는 수직빔 주파수는?

① 1MHz        ② 2MHz       ③ 2.25MHz        ④ 5MHz

49. AWS D 1.1의 합부판정으로 옳은 것은?

① Class A는 길이에 무관하게 불합격이다.

② Class B는 1/2□초과 결함은 불합격이다.

③ Class C는 1□초과 결함은 불합격이다.

④ Class D는 3/4□초과 결함은 불합격이다.

50. ASTM에서 강판의 사각 초음파 탐상에 관한 규격은?

① A 388         ② A 609        ③ A 435         ④ A 577

51. ASME 규격에서 기본교정 시험편에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 대상기기의 재료가 클래드되어 있고 클래드가 시험하는 동안 영향      인자인 경우 시험편은 대상기기의 클래드공칭두께의 ±1/8□로 클래      드되어야 한다.

② 구멍의 공차는 ±1/32□로 한다.

③ 구멍의 직경은 1/16□ 증가시켜야 한다.

④ 열처리는 최소 탬퍼링처리와 적어도 1시간의 용접 후 열처리를 시      행해야 한다.

52. 사각탐촉자의 불감대 측정시 □4×4에 겨냥 거리는?

① 45o - 2skip                  ② 60o - 0.5skip

③ 70o - 2skip                  ④ 굴절각 상관없이 1skip

53. 판두계 100mm를 초과하는 맞대기 이음의 탐상에 적합한 것은?

① 굴절각 45도를 사용하여 한쪽면 양쪽에서 한다.

② 굴절각 70도와 45도 또는 60도와 45도를 사용하여 한쪽면에서 한

58. 경사각 탐촉자에 있어서 진동자로부터 나온 음파빔이 쐐기내 탐촉   면쪽에서 일부 반사하고 쐐기안을 산란하기 때문에 송신펄스보다 늦   게 나타나는 에코를 무엇이라 하나?

① 지연 에코    ② 쐐기안 에코     ③ 임상 에코    ④ 반사 에코

59. 목돌림 주사시 목돌림 각도는?

① 0∼±5o      ② ±5∼±10o     ③ ±10∼±15o   ④ ±15∼±20o

60. 인공홈을 가공할 때 주의해야 할 사항 중 틀린 것은?

① 평바닥의 구멍은 각도를 180도 유지하고 구멍의 바닥면이 평행일      것

② 세로구멍은 탐상면에 대해 수직이고 구멍의 밑면과 평행일 것

③ 가로구멍은 탐상면에 대해 수직이고 구멍의 밑면과 평행일 것

④ U홈은 홈의 측면과 탐상면이 수직일 것

제 4과목 : 금속재료

61. 금속에 대한 다음 말 중 옳지 않은 것은?

① 금속의 결정구조는 대부분 BCC, FCC, HCP 중의 하나에 속한다.

② Hg를 제외한 모든 금속의 융점은 상온이상이다.

③ 융점은 W가 가장 높으며 전기전도도는 Ag가 가장 좋다.

④ 융점과 비점은 서로 비례한다.

62. 금속 재료를 냉간가공하면 전기저항이 대체로 증가한다. 그 원인    중 가장 적합한 것은?

① 압력에 의해 자유전자의 압박 때문에

② 공격자점이 증가하였기 때문에

③ 가공에 의해 본래의 조직이 파괴되었기 때문에

④ 압력에 의해 조직이 작아졌기 때문에

63. □+Fe3C가 기계적으로 혼합된 조직은?

다.

③ 굴절각 70도와 45도 또는 60도와 45도를 사용하여 양쪽면 양쪽에      서 한다.

④ 굴절각 60도와 70도를 사용하여 양쪽면 양쪽에서 탐상한다.

54. KS D 0252에서 자동탐상기에 대한 설명이 아닌 것은?

① 3년마다 점검                 ② 1년마다 점검

③ 증폭직선성 8%이하           ④ 분해능 RB-RA 9mm이하

55. KS B 0896에 의거 다음 용어 중 틀린 것은?

① 경사각탐상에 있어서 밑면에 반사시키지 않고 직접 결함을 검출하      는 직사법에서 탐촉자-결함거리는 0.3∼0.7 스킵범위가 좋다.

② 1회 반사법에서 탐촉자-결함거리는 0.5∼1 스킵범위가 좋다.

③ 사각탐상에서 결함을 중심으로 초음파 빔의 방향을 변화시키는 것      을 진자주사라 한다.

④ 결함에코높이를 영역으로 구분하여 평가하기 위한 선을 에코높이      구분선이라 한다.

56. KS D 0233의 규격을 바로 설명한 것은?

① 이 규격에 규정된 이외의 일반사항은 KS D 0235의 금속재료의 펄      스반사법에 따른다.

② 8mm 이상인 고품빌 킬드강판 중 스테인레스 강판재의 초음파탐상      검사에 대한 규정이다.

③ 증폭직선성, 원거리분해능, 불감대 등 탐상기의 성능을 갖추고 있      는 장비를 사용해야 한다.

④ 주사속도는 초당 150mm 이내로 하고 자동경보장치를 갖춘 수침법      인 경우는 제한받지 않는다.

57. 초음파 탐상장치의 보수 점검에 대하여 규정한 것은?

① KS B 0817                     ② KS B 0831

③ KS D 0233                     ④ KS D 0242

① 펄라이트                        ② 레데뷰라이트

③ 소르바이트                      ④ 트루스타이트

64. 경도가 큰 가공재에 인성을 부여할 목적으로 A1변태점 이하에서     적당히 가열하는 것은?

① 노말라이징         ② 어닐링         ③ 템퍼링        ④ 퀜칭

65. 담금질 조직 중 경도가 가장 큰 조직은?

① 트루스타이트                    ② 소르바이트

③ 오스테나이트                    ④ 마르텐사이트

66. 침탄강의 구비조건에 해당하지 않는 것은?

① 저 탄소강이어야 한다.

② 표면에 결점이 없어야 한다.

③ 침탄시 장시간 고온 가열해도 결정입자가 성장하지 않는 강이어야      한다.

④ 고탄소강이어야 한다.

67. 미히나이트 주철의 접종제로 Ca-Si를 사용하는 이유는?

① 유동성을 좋게 하고 흑연을 균등히 석출하기 때문

② 백선화를 조장하기 때문

③ 고탄소 주물을 사용하기 때문

④ 내산성을 주기위함

68. 합판으로 내식성을 향상시킨 알루미늄 합금판은 어느 것인가?

① Hydronalium                       ② Silumin

③ Alclad                             ④ Dow metal

69. Y합금의 대표적인 성질은?

① 내식성         ② 내열성        ③ 내마모성        ④ 강인성

70. Mg에 관한 설명이다. 틀린 것은?

① 면심입방격자이다.

② 구상흑연주철 또는 Ti제조에 사용된다.

③ 융점은 650oC이다.

④ 밀도는 1.74g/cm3이다.(20oC)

71. 다음에서 베어링 합금이 아닌 것은?

① 화이트 메탈                     ② Cu-Pb 합금

③ Babbit Metal                    ④ W-Cr 합금

72. 시효경화 현상은 어떤 처리에 속하는가?

① 변태처리     ② 안정화처리      ③ 석출처리      ④ 고용처리

73. 다음 중 열처리가 불가능한 재료는?

① 주철         ② 탄소강        ③ 합금강       ④ 순철

74. 뜨임 취성에서 제 2취성 방지법은?

① 수냉           ② 유냉          ③ 노냉          ④ 공냉

75. SK는 어떤 특수강 재질 기호인가?

① 합금 공구강                      ② 탄소 공구강

③ 특수 공구강                      ④ 고속도강

76. 다음 중 내열성이 가장 좋은 절삭공구는?

① 세라믹 공구                      ② 탄소 공구강

③ 초경합금                         ④ 고속도강

77. 백심 가단 주철에 있어 탈탄이 일어나는 동안 탈탄속도는 주로 무   엇에 의해 지배되는가?

① 탄소의 냉각상태                  ② 탄소의 확산속도

③ 공기중의 산소                    ④ 시메타이트의 용해속도

은?

① 정극성일 때는 용접봉의 용융이 늦고, 모재의 용입은 깊다.

② 얇은 판의 용접에는 용략을 피하기 위하여 정극성이 편리하다.

③ 모재의 음극(-), 용접봉에 양극(+)을 연결하는 방식을 정극성이라      한다.

④ 역극성은 일반적으로 두꺼운 모재의 용접에 적합하다.

84. 피복아크용접에서 용접속도 V(cm/min)를 구하는 식은?(단, 아크 전   압 E(V), 아크전류I(A), 용접의 단위길이 1cm 당 발생하는 전기적 에   너지는 H(J/cm)임)

① V = 60EI / H                 ② V = H / 60EI

③ V = 60E / HI                 ④ V = HI / 60E

85. 가스 용접의 장점으로 틀린 것은?

① 운반이 편리하고 어느 곳에서나 설치할 수 있다.

② 가열, 조절이 자유롭고, 얇은 판에 적합하다.

③ 응용범위가 넓다.

④ 아크 용접에 비해 가열범위가 커서 변형이 작다.

86. 기공 또는 용융 금속이 튀는 현상이 생겨 용접한 부분의 바깥면에   나타나는 작고 오목한 구멍을 무엇이라 하는가?

① flash          ② peening         ③ flux         ④ pit

87. 습기를 가진 아크 용접봉으로 용접을 하면 어떤 현상이 일어나기    쉬운가?

① 기공        ② 언더컷        ③ 오버랩       ④ 슬래그 섞임

88. 고장력강 용접에 가장 적당한 용접봉의 피복제는?

① 일미나이트계                 ② 고산화티탄계

③ 저수소계                     ④ 고셀룰로이스계

78. 파텐팅과 관계없는 것은?

① 소르바이트 조직을 얻기 위한 처리 방법

② 고급 공구강을 만들기 위한 처리 방법

③ 오스테나이트 가열온도에서 500∼550oC의 염욕중에 소입

④ 피아노선 등을 만들기 위한 방법

79. 강의 표면층에 Cr을 침투시키는 방법은?

① 크로마이징                      ② 칼로라이징

③ 세라다이징                      ④ 실리콘 나이징

80. 금속의 소성변형에 대한 설명 중 틀린 것은?

① 조직 개선은 소성변형의 목적이 아니다.

② 결정구조만 같으면 Slip면이 같게 된다.

③ 원자밀도가 최대인 면이 Slip이 잘 일어난다.

④ FCC의 Slip계의 수는 12개이다.

제 5과목 : 용접일반

81. 용접이란 어떤 것인가?

① 금속에 열을 주어 접합시키는 작업

② 접합할 금속을 충분히 접근시켜 원자간의 인력으로 결합시키는 작      업

③ 기계적 접합법에 의해서 결합시키는 작업

④ 금속간의 자력에 의해서 결합시키는 작업

82. 산화성이 큰 금속, 비철금속 용접 등에 적합한 용접법은?

① 불활성 가스 아크 용접         ② CO2 용접

③ 테르밋 용접                   ④ 전기저항 측정법

83. 직류 아크 용접의 정극성과 역극성에 관한 다음 사항 중 옳은 것

89. 직류 용접기 사용시 역극성과 비교한 정극성의 일반적인 특성은?

① 용접봉의 용융속도가 빠르다.

② 비드폭이 넓다.

③ 모재의 용입이 깊다.

④ 박판, 주철, 합금강, 비철 금속의 접합에 쓰인다.

90. 다음은 18:8 스테인레스강의 용접에 관한 설명이다. 틀린 것은?

① 열팽창이 크고 탄소 및 크롬 함유량이 너무 많으면 용접성이 크게      변동되므로, 지나친 열을 사용하지 말아야 한다.

② 용접시공을 할 때, 고정 공구 및 냉각 용구를 쓰면 효과적이다.

③ 18:8 스테인레스강의 아크 용접에는 연강의 경우보다 전류를 다소      적게 한다.

④ 산화, 탄화하기 쉬운 용접법을 쓰는 것이 중요하다.

91. 피복제의 역할이 아닌 것은?

① 슬래그를 만들어 용착 금속의 급냉을 방지한다.

② 아크발생과 아크 안정을 좋게 한다.

③ 용융 금속에 대하여 탈산작용을 하며 용착금속의 기계적 성질을       악화시킨다.

④ 용융금속 중에 필요한 원소를 보급하여 기계적 성질을 좋게 한다.

92. 용접에서 크리에이터를 올바르게 설명한 것은?

① 용입불량의 원인이 된다.

② 절단 작업이 어렵다.

③ 양호한 비드를 얻기 위해 만든다.

④ 파손이나 부식의 원인이 된다.

93. 아크 전압 30(V), 아크 전류 200(A), 용접속도 10(cm/min)으로 피   복아크 용접을 할 경우 발생하는 전기적 에너지는 얼마인가?(J/cm)

① 3,600(J/cm)  ② 36,000(J/cm)  ③ 6,000(J/cm)  ④ 60,000(J/cm)

94. 초기 아크 용접은 직류용접이 교류용접보다 많이 사용되었다. 그    이유로 맞는 것은?

① 좋은 교류 용접기가 없었다.

② 교류 전기를 얻기가 힘들었다.

③ 좋은 피복 용접봉이 없었다.

④ 직류 용접기 가격이 싸기 때문이다.

95. 다음은 TIG 용접에 대한 설명이다. 틀린 것은?

① 비용극식, 비소모식 불활성 가스 아크 용접봉이라고도 한다.

② TIG 용접은 교류나 직류가 사용된다.

③ 아르곤 아크(Argon Arc) 용접법의 상품명으로 불리어진다.

④ TIG 용접은 용가재인 전극 와이어를 연속적으로 보내어 아크를 발      생시켜 용접하는 방법이다.

96. 납땜에는 연납과 경납이 있다. 이 때 이용되는 용제들은 산화를 방   지하면 땜납의 친화력을 도모한다. 연납에 이용되는 용제를 나열한 것   중 잘못된 것은?

① 식염(NaCl)                  ② 염화아연(ZnCl2)

③ 염산(HCl)                   ④ 염화암모늄(NH4Cl)

97. 맞대기 부분을 가스 불꽃으로 가열하여 적당한 온도가 되었을 때,   압력을 주어 결합하는 용접법은?

① 가스 용접                    ② 가스 압접

③ 전자빔 용접                  ④ 초음파 용접

98. 다음 설명 중 틀린 것은?

① 용접 기호 설명선에서 기선은 보통 수평선으로 긋는다.

② 지시선은 기선에 대하여 60o로 긋고 끝에 화살표를 붙인다.

③ 현장 용접, 전체둘레 용접기호는 기선 끝과 꼬리 교점에 기입한다.

④ 특별한 지시사항이 있을 경우 꼬리를 붙여 사용한다.

99. 일반적으로 주철의 용접이 쓰이는 곳은?

① 필릿 용접                    ② 보수 용접

③ 구조물 용접                  ④ 파이프 용접

100. 아크 용접기에서 무부하 전압이 크면 어떤 현상이 생기는가?

① 전기의 위험이 있다.           ② 아크가 불안정해진다.

③ 용접변형이 커진다.            ④ 용입이 커진다.