2002년 산업기사 일반검정 제 1 회

초음파비파괴검사산업기사

제1과목: 초음파탐상시험원리

1  초음파탐상시험의 가장 큰 장점은 ?

가. 침투력이 매우 높아 아주 깊은 곳의 결함검출이 용이

하다.

나. 표면 직하의 얕은 결함 검출이 쉽다.

다. 재현성이 뛰어나며 기록보존이 용이하다.

라. 내부 불연속의 위치, 크기, 방향 및 모양을 정확히

측정할 수 있다.

2  5Q20N 수직탐촉자를 이용하여 두께 40mm인 시험체의 건전

부 제1저면 에코 및 제2저면 에코의 크기가 각각 HB1=25dB ,

HB2=27dB일 때 산란에 의한 감쇠계수 □(dB/mm)는 얼마인가 ?

(단, 반사 및 확산에 의한 손실은 무시할 정도로 적다.)

가. 0.047      나. 0.025    다. 0.014    라. 0.084

3  초음파 빔의 반사각은 ?

가. 입사각과 같다.

나. 사용되는 접촉매질에 관계된다.

다. 사용 주파수에 관계된다.

라. 굴절각과 같다.

4  초음파탐상시험시 공진법으로 두께를 측정할 때 다음 중

어떠한 현상을 이용하는가 ?

가. 두께가 초음파 파장의 1/2일 때 초음파에너지가 증가

나. 두께가 초음파 파장의 1/4이하일 때 초음파에너지가

손실

다. 두께가 초음파 파장의 1/2일 때 초음파에너지가 손실

라. 두께가 초음파 파장의 1/4이하일 때 초음파에너지가

증가

5  초음파탐상시험시 의사지시를 유발할 수 있는 요인이 아

닌 것은 ?

가. 표면 조건(surface condition)

나. 표면 형상(contoured surface)

다. 가장자리 효과(edge effect)

라. 원거리 음장효과(far-field effect)

6  수침법으로 강(steel)과 알루미늄(aluminium)을 탐상할 때,

알루미늄과 비교했을 때 강에서 횡파의 굴절각은 ?

가. 알루미늄에서보다 작다.

나. 알루미늄에서보다 크다.

다. 알루미늄에서와 같다.

라. 입사각에 따라 다르다.

7  다음은 결함검사를 위한 비파괴시험의 이용에 대해 기술

한 것이다. 가장 올바른 것은 ?

가. 결함검사는 대별하여 제작시와 사고시 2개의 시기에

대해 하여진다.

나. 제작시의 검사에서 비파괴시험은 설계의 한가지 수단

으로 행하여 진다.

다. 사고시 검사의 주목적은 다음 검사기간까지 안전하게

사용 가능한지를 추정하고 평가하는 것이다.

라. 수명평가를 위한 비파괴시험에는 결함의 종류, 형상,          크기, 위치, 방향 등을 가능한 한 정확히 구하는 것이

요구된다.

8  재질의 두께가 투과된 연속 종파 파장의 1/2인 경우 일어

나는 현상을 이용하여 시험체의 두께 측정에 사용하는 초

음파탐상시험법은 ?

가. 투과법                  나. 공진법

다. 탠덤법                  라. 펄스에코법

9  펄스 반복주파수에 관한 다음 설명중 맞는 것은 ?

가. 펄스반복 주파수를 높게 하면 시험주파수를 높게 할

수 있다.

나. 펄스반복 주파수를 높게 하면 브라운관상의 탐상도형이         어두워진다.

다. 펄스반복 주파수를 높게 하면 잔류에코가 발생하기

쉽다.

라. 펄스반복 주파수를 높게 하면 자동탐상속도를 빠르게

할 수 없다.

10  초음파탐상시험의 탐상방법에 대한 설명 중 올바른 것은?

가. 초음파탐상기 눈금판의 횡축은 초음파빔의 전파거리,

종축은 에코높이를 표시한다.

나. 초음파탐상도형에 있어서 결함에코의 발생 위치로 부터         결함의 치수를 안다.

다. 결함위치는 결함을 겨냥하는 방향을 바꾸어 에코높이의         변화 모양으로부터 추정할 수 있다.

라. 재료 중에서 초음파의 음속은 다중반사에 의한 저면           에코 높이의 저하 비율로부터 측정할 수 있다.

11  초음파가 두 매질의 계면을 통과할 때 제 1매질이 제 2매

질에 비해 음향 임피던스는 높으나 음속은 같을 때 굴절

각은 ?

가. 입사각을 넘는다.

나. 입사각과 같다.

다. 입사각보다 작다.

라. 입사각보다 크다.

12  비파괴검사의 이용 목적과 가장 관계가 먼 것은 ?

가. 건전성 확보              나. 제조기술의 개량

다. 신뢰성의 향상            라. 측정기술의 개선

13  수침법으로 강을 초음파탐상시 강의 표면과 저면에서 진

폭의 비율은 ?(단,물의음향임피던스:1.48x[eqn: {10}^{6}]□/□.sec,     강의음향임피던스 :46.5x[eqn: {10}^{6}]□/□.sec)

가. 10%      나. 13%      다. 18%      라.24%

14  초음파탐상기 CRT상에 나타난 지시를 이동시켜 송신펄스가     CRT화면 원점과 동일 지점에 오도록 조절하는 것을 무

엇이라 하는가 ?

가. 스윕길이(sweep length)

나. 스윕지연(sweep delay)

다. 리젝션(rejection)

라. 필터(filter)

15  매질내에서 입자의 운동이 파의 운동방향과 평행일 때 송

신되는 파를 무엇이라 하는가 ?

가. 종파                      나. 횡파

다. 판파                      라. 표면파

16  강재에 대한 굴절각이 60도인 경사각 탐촉자로 회주철을

검사할 때의 굴절각은 몇 도인가 ?(단, 강재에서의횡파속도     는 3,200m/sec, 탐촉자 쐐기재질의 종파속도는 2,800m/sec     이고,회주철에서의 횡파속도는 2,400m/sec이다.)

가. 약 40도                  나. 약 49도

다. 약 55도                  라. 약 70도

17  다음은 비파괴시험의 안전관리에 대해 기술한 것이다.

올바른 것은 ?

가. 방사선투과시험에서 취급하는 방사선이 그다지 강하지         않는 경우에는 안전관리에 특히 유의할 필요가 없다.

나. 초음파탐상시험에서 취급하는 초음파가 강력한 경우

에는 유자격자에 의한 관리, 지도가 의무화되어 있다.

다. 형광자분이나 형광침투액을 이용하는 자분탐상시험이나         침투탐상에서 자외선조사등의 자외선이 눈에 직접들어         가도 전혀 해롭지 않다.

라. 유기용제를 사용하는 침투탐상시험에서는 방화대책이나         환기 등의 안전관리에 특히 주의할 필요가 있다.

18  초음파탐상시험과 관련하여 표면파에 대한 설명 중 맞는

것은 ?

가. 재질의 전 두께에 걸쳐 진행하며 Lamb파라고도 한다.

나. 약 한 파장 정도의 깊이를 투과하며 횡파 속도의 90%를         갖는다.

다. 진동양식에 따라 대칭형과 비대칭형으로 나뉜다.

라. 재질내 속도는 판두께 및 주파수에 의한다.

19  경사각 탐상법에서 시편의 두께가 두꺼워지면 skip거리는

어떻게 되는가 ?

가. 감소                   나.불변

다. 증가                   라.2배 증가시 반으로 준다.

20  보통의 경우 경사각 탐촉자에 아크릴 수지의 쐐기를 사용

하는데 아크릴 수지를 사용하는 이유가 아닌 것은 ?

가. 감쇠가 적다.

나. 음향 임피던스값이 크다.

다. 가공성이 좋다.

라. 음속이 적절하므로

제 2과목:초음파탐상검사

21  용접부의 초음파탐상시험시 결함의 종류 판별에 영향을       주는 인자가 아닌 것은 ?

가. 결함의 형상           나. 결함의 위치

다. 반사파의 크기         라. 시험체의 두께

22  DAC는 무엇 때문에 생긴 신호의 손실을 보상하는 방법인

가 ?

가. 표면의 거칠기

나. 시험체의 두께

다. 탐상거리의 증가에 따른 감쇠

라. 시험체 속에서의 음속

23  단강품 탐상에서 시험주파수 선정시 고려해야 할 사항으로     올바른 설명은 ?

가. 주파수가 높을수록 지향각이 크다.

나. 주파수가 높을수록 산란에 의한 감쇠를 적게 받기 때문         에 감쇠가 심한 재료나 두께가 두꺼운 재료에는 고주파         수가 적당하다.

다. 검출 가능한 결함의 최소 치수는 일반적으로 파장의1/2         정도로 알려져 있다. 따라서 주파수가 높을수록              미소결함 검출에 적합하다.

라.주파수가 높을수록 분해능이 우수하며, 표면거칠기의

영향을 적게 받는다.

24  초음파탐상검사에서 노치(Notch)란 매우 유용한 인공 대비     불연속이 될 수 있는데,이는 다음 중 어떤 결함을 검출        하는데 적합한 인공결함인가 ?

가. 압연 강재에 있는 라미네이션

나. 용접부 루트에 있는 용입 불량

다. 용접부에 있는 기공

라. 아크 스트라이크

25  초음파 빔의 분산에 관한 설명중 옳은 것은 ?

가. 분산각은 빔의 파장에 반비례한다.

나. 분산각은 진동자의 직경에 비례한다.

다. 분산각은 초음파의 주파수에 비례한다.

라. 근거리 음장에서 빔의 분산은 고려하지 않는다.

26  초음파탐상시험법의 분류중 진동방식에 의해 분류된 것이

아닌 것은 ?

가. 경사각법               나. 표면파법

다. 펄스반사법             라. 수직법

27  경사각탐촉자의 주사법중 1탐촉자법에 해당되는 것은 ?

가. 투과주사               나. 탠덤주사

다. K주사                  라. 목돌림주사

28  시험편의 표면과 평행한 내부결함을 검출하는데 용이한

초음파탐상시험법은 ?

가. 경사각 탐상법          나. 수직 탐상법

다. 탠덤(Tandem)법         라. TOF(time of flight)법

29  다음 중 진동자의 감도를 높이기 위한 방법으로 옳은 것

은 ?

가. 펄스폭이 작아야 한다.

나. 펄스 지속시간이 짧아야 한다.

다. 일반적으로 분해능이 좋아지면 감도가 높아진다.

라. 펄스폭이 충분히 커야 한다.

30  비파괴검사를 위한 결함과 비슷한 한개 이상의 드릴구멍을     포함하고 있는 금속 시험편을 무엇이라 하는가 ?

가. 세정기 시편             나. 수정 조사체

다. 단일평면 각도 변환기    라. 대비시험편

31  단조품의 초음파탐상검사시 탐상감도를 결정하기 위해        고려 해야 할 사항이 아닌 것은 ?

가. 예상되는 결함의 위치와 형태

나. 탐촉자의 주파수

다. 탐상면의 거칠기 및 곡률

라. 탐촉자 댐핑(damping)재의 재질

32  초음파와 전자파를 설명한 내용 중 틀린 것은 ?

가. 음파는 전자파에 비해 속도가 느리다.

나. 음파는 금속중에서 잘 진행된다.

다. 음파는 전자파에 비해 파장이 길다.

라. 전자파는 진공중에서 진행하지 못한다.

33  다음 재료중 동일 거리에서 음향 감쇠가 가장 큰 것은 ?

가. 단조품                 나. 원심주조품

다. 압출품                 라. 냉간압연품

34  화면을 표시하는 방법중 MA Scope 표시방법이란 ?

가. 횡축에는 전파시간, 종축에는 에코의 크기를 나타내는         방법

나. 탐촉자 위치를 횡축, 시간 또는 반사원의 깊이를 종

축에 잡고 시험체의 단면을 표시하는 방법

다. 탐상면 전체에 걸쳐 탐촉자를 주사하고 결함에코가

발생한 탐촉자 위치로 표시하는 방법

라. 탐촉자를 특정방향으로 주사하였을 때 기본표시를 중

첩하여 하나의 도형으로 표시하는 방법

35  초음파탐상기의 표시기(CRT)에 대한 설명으로 올바른 것

은 ?

가. 초음파탐상기의 표시기(CRT)상의 에코 초점은 게인조정         손잡이로 조정한다.

나. 초음파탐상기의 표시기(CRT)에 나타나는 탐상도형으로         부터 얻어진 정보는 결함까지의 거리와 에코높이이다.

다. 초음파탐상기의 표시기(CRT)상에 나타난 에코높이를

2배로 하기 위해서는 게인조정기의 지시값을 2dB만큼

높인다.

라. 초음파탐상기의 표시기(CRT)상에 나타난 에코높이를

1/10로 하기 위해서는 게인조정기의 지시값을 10dB만큼         낮춘다.

36  다음 중 접촉매질의 특성이 아닌 것은 ?

가. 시험물과 탐촉자 음향임피던스 사이의 적절한 음향임피         던스를 가질 것

나. 균일해야 하며 공기방울이나 고형 입자가 없을 것

다. 시험물과 탐촉자에 해가 없을 것

라. 적용하기는 용이하고 제거하기는 용이하지 않을 것

37  그림과 같이 경사각법으로 검사를 실시했을 때 CRT에 나

타나는 탐상도형은 ?

38  다음 중 수정진동자의 초음파 분산각을 구하는 식은 ?

가. sin□ = 1/2 ×진동자 직경 ×파장

나. sin□ = 주파수 ×파장 ÷진동자 직경

다. sin□ = 주파수 ×파장

라. sin□ = 1.22 × 파장 ÷진동자 직경

39  강 용접부에 표면파가 발생할 수 있도록 경사각탐촉자의

아크릴슈(Acryle shoe)를 설계할 때 입사각은 몇 도로 하

여야 하는가 ?(단,아크릴의 종파속도 CL=2730m/sec,

강용접부의 횡파속도 Cs = 3230m/sec 이다.)

가.  42 °   나. 57.6 °   다. 36 °   라.47 °

40  진동자 설계시 다음 중 최대의 감도를 갖는 경우는 ?

가. 펄스폭이 크고 댐핑상수(□)가 작아야 한다.

나. 펄스폭이 작고 댐핑상수(□)가 커야 한다.

다. Q값과 대역폭이 작아야 한다.

라. Q값은 작고 대역폭은 커야 한다.

제 3과목: 초음파탐상관련규격

41  KS D 0250(강관의 초음파 탐상 검사방법)에서 요구하는

수침법에 사용하는 수직 탐촉자의 진동자 치수는              원칙적으로 지름이 얼마인 것으로 하여야 하는가 ?

가. 1 - 5mm        나. 10 - 20mm

다. 20 - 30mm      라. 30 - 40mm

42  ASME Sec.V Art.24 SA-388에 따라 초음파탐상검사를 실

시할 때 탐촉자의 최대 주사 속도는 ?

가. 4인치/sec      나. 6인치/sec

다. 8인치/sec      라. 10인치/sec

43  ASME Sec.Ⅴ art.5에서 교정시험편은 시험할 주조품의 전

살두께에 대해 사용하는 경우 ±몇 %의 살두께를 갖는 것

으로 제작되어야 하는가 ?

가. 10     나. 15     다. 25     라. 30

44  Window 환경에서 공유된 폴더를 사용하기 위한 방법이 올

바른 순서로 나열된 것은 ?

가. 네트워크환경 →컴퓨터아이콘 →공유 폴더 →암호입력

나. 컴퓨터아이콘 →네트워크환경 →암호 입력 →공유폴더

다. 네트워크환경 →암호 입력 →컴퓨터아이콘 →공유폴더

라.네트워크환경 →암호 입력 →공유폴더 →컴퓨터아이콘

45  KS B 0831에 규정된 STB-G V8의 설명중 틀린 것은 ?

가. 탐상면에서 표준구멍까지의 거리가 80mm이다.

나. 시험편의 길이가 100mm이다.

다. 표준구멍의 직경이 1mm이다.

라. 표준구멍의 오차는 ±0.1mm이다.

46  ASME Sec.Ⅴ Art.4에서 초음파탐상 장치의 펄스 반복율은

최대 주사속도에서 주사방향에 평행한 진동자 치수의 1/2을     이동하는데 걸리는 시간내에 적어도 몇 번 탐촉자에 펄스를     발생하기에 충분하여야 하는가 ?

가. 1번    나. 3번    다. 6번    라. 12번

47  KS 규격에 따라 두께 30mm의 알루미늄 합금판의 완전 용입     용접부의 A 스코프 표시 탐상기를 사용하는 펄스 반사법에     의한 초음파 경사각탐상시험을 하고자 한다. 이 때 적합한     진동자는 ?

가. 5MHz,10X10mm    나. 1MHz,10X10mm

다. 5MHz,20X20mm    라. 1MHz,20X20mm

48  초음파탐상용 G형 감도 표준시험편 중 인접한 시험편V15-2     와 V15-2.8을 5MHz □20 □ 탐촉자로 검정할때 표준홈 에코     높이의 차는 얼마 이내이어야 하는가 ?

가. 2.4 ±1 □      나. 5.7 ± 1 □

다. 15 ±1 □       라. 4.8 ±1 □

49  ASME Sec.X Ⅰ에서 검사표면 곡률직경이 20"이상인           용접부의 대비 시험편에 관한 설명으로 맞는 것은 ?

가. 동일한 곡률직경을 갖는 시험편이나 평활한 보정시험편         으로 사용할 수 있다.

나. 동일한 곡률직경을 갖는 시험편이나 용접부의 0.9 ∼

1.5 배의 곡률직경을 갖는 시험편을 사용한다.

다. 동일한 곡률직경을 갖는 시험편이나 0.94"∼20"까지의         표면 곡률직경을 갖는 시험편을 사용한다.

라. 평활한 보정시험편으로 보정한 후 곡률직경이 7.2"∼

12"인 시험편으로 재보정하여 사용한다.

50  KS B 0896에서 규정된 진동자치수가 20X20mm이고, 70 °일

때 접근한계거리는 ?

가. 25mm                나. 30mm

다. 15mm                라. 18mm

51  KS B 0817에 따른 초음파탐상장치의 성능 점검에 해당되지     않는 것은 ?

가. 수시 점검           나. 일상 점검

다. 정기 점검           라. 특별 점검

52  아래 내용은 무엇에 대한 설명인가 ?

- 인터넷에 접속된 컴퓨터의 주소이다.

- 0 ∼ 255사이의 정수 4개로 구성된다.

가. 도메인 이름

나. DNS

다. LAN

라. IP address

53  KS B 0831에 의해 A3형계 STB 표준시험편을 제작하여         점검할 때 합격 여부 판정 기준에 포함되지 않는 것은 ?

가. 입사점 측정위치

나. R 100면의 에코높이

다. □4 ×4mm 구멍의 에코를 최대로 얻을 수 있는 위치

라. 굴절각 눈금

54  KS 규격에 의한 초음파탐상기 탐촉자의 일반적 표시방법

으로 다음 중 순서가 맞는 것은 ?

가. 주파수 →진동자재료 →진동자크기 →형식 →굴절각

나. 굴절각 →형식 →진동자크기 →진동자재료 →주파수

다. 진동자재료 →주파수 →진동자크기 →형식 →굴절각

라. 주파수 →굴절각 →진동자재료 →진동자크기 →형식

55  윈도우에서 선택된 폴더나 파일의 정보 및 속성을 볼 수

있는 명령은 ?

가. 데스크 톱           나. 아이콘 정렬

다. 새로 만들기         라. 등록 정보

56  ASME Sec.V에 따라 용접부에 대한 초음파탐상검사시          시스템 교정중에서 사각빔에 대한 교정시 측정해야            할 대상이 아닌 것은 ?

가. 소인(sweep)범위 교정

나. 각도 및 감도 교정

다. 거리 - 진폭 교정

라. 위치 교정

57  거리에 관계없이 자료발생 즉시 처리하는 양방향 통신 기

능을 가진 정보처리 방식은 ?

가. 온라인(On-Line)처리

나. 일괄(Batch)처리

다. 원격 일괄(Remote batch)처리

라. 분산 자료 처리(distributed data processing)

58  KS B 0535에 의하여 경사각 탐촉자로 불감대를 측정할 때

STB-A2 시험편의 □4x4mm의 구멍을 겨냥하여 최대가 되는

에코 높이를 눈금판의 20%로 맞춘 후 몇 dB 감도를 높여

야 하느냐 ?

가. 6dB     나. 10dB     다. 14dB     라.20dB

59  원자로 압력용기용 부품에 관해 초음파탐상검사를 실시       하는 경우 다음 중 검사결과와 판정기준을 규정한 것은 ?

가. ASME Sec.XI       나. ASME Sec.V Ⅲ

다. ASME Sec.V             라.ASME Sec.Ⅲ

60  ASTM A-388의 규격을 적용할 수 있는 제품은 ?

가. 단조강-봉-직경 2인치

나. 주조니켈-판재-두께 4인치

다. 용접연철-판재-두께 1인치

라. 압연알루미늄-봉-직경 2인치

제 4과목:금속재료 및 용접일반

61  다음 중 점용접의 3대 요소가 아닌 것은 ?

가. 전극의 재질       나. 용접 전류

다. 통전 시간         라. 가압력

62  비정질합금의 제조법이 아닌 것은?

가. 화학도금          나. 금속가스의 증착

다. 냉간가공법        라. 액체급냉법

63  전위(dislocation)의 종류에 속하지 않는 것은?

가. 나사전위          나. 칼날전위

다. 절단전위          라. 혼합전위

64  보기와 같은 용접홈 모양과 용접방향에 대한 (?)부분에

도시될 용접기호로 가장 적합한 것은?

(보기)

65  다음 중에서 용접 지그(Jig)의 사용목적이 아닌 것은?

가. 용접자세를 편리하게 한다.

나. 용접이 곤란한 재료를 가능하도록 한다.

다. 대량 생산을 하기 위하여 사용한다.

라. 제품의 정밀도를 향상 시켜 준다.

66  소결기계 재료에 대한 설명이 옳지 못한 것은?

가. 재질은 철계분말이 주체이고 Cu, Sn, Pb 등의 분말을

배합한다.

나. 배합된 재료는 산화성 분위기 중에서 연속식 전기로

에서 소결한다.

다. 소결된 부품은 사이징, 코이닝 공정에서 정확한 치수

를 맞춘다.

라. 성형압의 증가에 따라 밀도, 강도 및 연신율이 함께

증가한다.

67  원판형 전극사이에 용접물을 끼워 전극에 압력을 주면서

전극을 회전시켜 모재를 이동하면서 용접하는 방법으로

주로 기밀, 유밀을 필요로하는 이음에 적용되는 전기저항

용접법은 ?

가. 심 용접법         나. 플래시 용접법

다. 업셋 용접법       라. 테르밋 용접법

68  용접결함 중 치수상의 결함인 것은 ?

가. 융합불량          나. 변형

다. 용접균열          라. 기공

69  용접봉의 종류 중 내균열성이 가장 좋은 용접봉은 ?

가. 저수소계          나. 고산화철계

다. 고셀루로우즈계    라. 일미나이트계

70  탄소강 중 망간(Mn)의 영향을 바르게 설명한 것은?

가. 강의 담금질 효과를 증대시켜 경화능이 커진다.

나. 강의 점성을 저하시키고 가공성을 해친다.

다. 연신율과 경도를 감소 시킨다.

라. 주조성을 나쁘게 하고 고온에서 결정입의 성장을

촉진 시킨다.

71  다음 중 가스 압접법의 특징이 아닌 것은?

가. 압접 소요시간이 짧다.

나. 원리적으로 전력이 필요없다.

다. 용접부는 용융하지 않고 접합된다.

라. 가스 압접은 매우 숙련된 작업자가 필요하다.

72  용해 아세틸렌을 충전한 후 용기 전체 무게가 62.5[ kgf]

이었는데,B형 토치의 200번 팁으로 표준불꽃 상태에서

가스용접 후 아세틸렌 용기를 달아보았더니 무게가 60.5

[ kgf] 이었다면 가스용접을 한 시간은 약 얼마인가?

(단,작업조건은 15 ℃,1기압으로 가정한다.)

가. 약 6시간          나. 약 9시간

다. 약 12시간         라. 약 15시간

73  철광석을 용광로 속에서 코크스로 환원시켜 제련시킨

것은?

가. 탄소강            나. 순철

다. 강철              라. 용선

74  황동의 가공제품에서 나타나는 자연균열의 발생에 대한

방지책은?

가. 탄산가스나 암모니아 분위기속에 보관한다.

나. 습기 또는 수은속에 보관한다.

다. 약 200綽에서 응력제거 풀림처리한다.

라. 재결정온도 이상에서 담금질처리한다.

75  서브머지드 아크 용접에서 사용되는 다전극 방식이 아닌

것은?

가. 직병렬식          나. 텐덤식

다. 횡병렬식          라. 횡직렬식

76  응력- 변형선도에서 최대하중점을 표시한 것은?

가. B

나. C

다. D

라. E

77  베어링에 사용되는 구리합금의 대표적인 켈밋(kelmet)

성분은?

가. 70% Cu - 30% Pb합금

나. 70% Pb - 30% Sn합금

다. 60% Cu - 40% Zn합금

라. 60% Pb - 40% Zn합금

78  금속표면에 초경합금 스텔라이트 등의 특수합금을 용착

시키는 방전경화법은?

가. Chromizing         나. Hard facing

다. Calorizing         라. Sheradizing

79  FCC 결정구조를 갖는 금속에서 원자의 충전율(%)은?

가. 36        나. 68       다. 74       라. 80

80  피복제에 습기가 있는 상태로 용접했을 경우 많이 일어날

수 있는 현상으로 다음 중 가장 중요한 것은 ?

가. 오버랩 현상이 일어난다.

나.크레이터가 생긴다.

다. 언더컷이 생긴다.

라. 기공이 생긴다.