초음파탐상 기사 1급 (2차 필답형시험)

초음파 탐상기의 성능 측정항목 11가지중 8가지 이상을 쓰시오. (10점)

탐촉자와 탐상기의 조합시 성능측정 방법 4가지만 설명하시오. (95년 상반기)

KS-B-0817 에서 탐상도형의 표시방법중 기본기호 5 가지와 부대기호 6 가지를 쓰고 간단히 설 명하시오. (95년 하반기 25점)

KS-B-0817에서 탐촉자 성능측정 중 입사점 측정과 굴절각 측정방법을 간단히 설명하시오. (95년 상반기)

Volumetric ＊ Non-Volumetric 결함 평가 방법 5가지를 설명하시오.

같은 크기의 사각탐촉자에서 고주파와 저주파 탐촉자로 6dB drop method를 사용하여 두께 방 향 결함 크기를 측정할 때 저주파의 길이가 길어지는 이유를 설명하시오.

19T 시편에서 굴절각 60°탐촉자를 사용하여 음의 감쇄계수 측정(dB)을 위한 절차서를 작성하 시오.

결함평가방법중 정량적 평가방법 3가지를 설명하시오.

STB-A1에 DMO 보정시 실제 굴절각 71°이다. 모재재질이 Al일 때 결함이 있는 위치와 깊이를 구하시오.(단, Al 종파 : 6300m/s, 횡파 : 3130m/s이고 보정은 하지 않았다. (95년 하반기)

KS-B-0817의 탐촉자 표시방법(이해 해야함)을 설명하시오.

KS-B-0896에서 탐상준비가 여러 가지 있는데 여기서 예비조사에 들어가는 탐상준비를 5 가지 이상 기술하시오.  (95년하반기)

KS-B-0896에서의 탐상방법에 대하여 기술하라. (맞대기 및 T이음 및 모서리 이음)

KS-B-0896의 경사각 탐촉자의 주사방법을 기술하시오. (95년 상반기)

시험후 보고서 작성시 들어가야하는 항목을 나열하시오. (95년 상반기)

아크릴 쐐기의 종파속도 2730m/s, 철에서의 종파속도 5900m/s, 철에서의 횡파속도 3230m/s, 일 때 철내에서 횡파만 존재하는 입사각을 계산하시오. (91년)

STB-A1시험편을 이용하여 두께가 19mm인 시편을 탐상시, 굴절각이 60°인 탐촉자를 사용하 여  전이손실보정을 수행하는데 있어서 보정절차서를 작성하시요. 또 전이손실을 구하는 방법 (89, 92년)

T19 시편에서 굴절각 60°탐촉자를 사용하여 음의 감쇄계수 측정을 위한 절차서를 작성하시오 감쇄계수를  구하는 문제 (89, 92년)

가지이음 시편의 초음파탐상 절차서를 작성하시오. (92, 90년)

진동자의 직경 10mm이고 입사각 50°, 굴절각 70°일 때 시험편에서의 빔 직경은?

DGS선를 이용하여 다음 값들을 구하시오. (수직탐상시)

가. 저면까지거리

나. 감쇄계수

다. 원형결함인 경우 결함크기

라. 결함크기

마. 보정계수

□45°봉을 100% 검사하거자 할 때 최대 두께는?(단지름은 200mm임) (10점)

각국 규격을 기준으로 탐촉자의 성는측정 항목 4가지씩 나열하라. (10점)

가. 공통측정항목

나. 개별측정항목

광대역 주파수에 대하여 기술하라.(15점)

2.25 Z10N의 탐촉자로 강재를 탐상시 제1저면 에코와 제2저면 에코의 시간은 20□S였다. 시험 체의 두께는? (단, 강재의 종파 속도는 5,900m/S)(10점)

결함 측정시 각 정량적 평가방법의 명을 기술하라(10점)

KS-B-0248의 탐상순서에 대하여 쓰시오. ( )넣기 (10점)

B-0233 결함면적 방법을 기술하시오.

게인을 5%에서 80%로 올리려면 몇 dB인가?

ASME에서 규정하는 주사속도는?

다음은 개략적인 관련문제이다.

물거리 2문제

입사각 1문제

ASME 20″이하에서 몇 개의 시편이 필요한가 ?

분해능에 영향을 주는 밴드폭과 펄스반복률과의 관계

근거리음장에서 주파수와 진동자 직경이 관계

전자음향 검사시 총괄예시 접촉매질 사용여부

drop dB의 특징 일반사항

ASME 적용 주파수

제1임계각 이하시 존재 파형

음향임피던스

장비의 기능 총괄적 문제 예시중