TOSHIBA 260GH-5mA X-RAY 노출도표 (단일벽) 모재농도 3.5기준
용접비드 없는 곳 : -10% ,용접비드 두꺼운곳: +10% 현상 조건 : 22°C 5분 기준 (농도에 따라 다르므로 조절요)
거리 두께	FIJI#80					FUJI#100
	450㎜	500㎜	600㎜	650㎜	700㎜	450㎜	500㎜	600㎜	650㎜	700㎜
240Kvp 사용
5㎜	9	11	16	19	22
250Kvp 사용
6㎜	9	11	16	19	22	4	5	8	9	11
7㎜
8㎜
9㎜	15	18	26	30	35	8	10	15	18	21
260Kvp 사용
10㎜	14초	17초	24초	28초	33초	7초	9초	14초	17초	20초
11㎜	17초	21초	30초	35초	41초	10초	12초	17초	20초	23초
12㎜	20초	24초	35초	41초	48초	11초	14초	20초	23초	27초
13㎜	24초	30초	43초	50초	59초	14초	17초	24초	28초	33초
14㎜	28초	35초	50초	59초	1분 8초	16초	19초	27초	31초	37초
15㎜	31초	38초	55초	1분 5초	1분 15초	17초	21초	30초	35초	41초
16㎜	36초	44초	1분 4초	1분 15초	1분 27초	20초	24초	35초	41초	48초
17㎜	41초	50초	1분 12초	1분 24초	1분 38초	23초	28초	40초	47초	54초
18㎜	46초	56초	1분 21초	1분 35초	1분 50초	25초	31초	45초	53초	1분 1초
19㎜	51초	1분 2초	1분 30초	1분 46초	2분 2초	29초	35초	51초	1분	1분 9초
20㎜	56초	1분 9초	1분 40초	1분 57초	2분 16초	33초	40초	58초	1분 8초	1분 19초
21㎜						35초	43초	1분 3초	1분 14초	1분 26초
27㎜
35㎜
42㎜
47㎜
X-RAY 노출도표 (이중벽) 모재농도 3.5기준
240Kvp 사용
	450㎜	500㎜	600㎜	650㎜	700㎜	450㎜	500㎜	600㎜	650㎜	700㎜
3.9㎜
4.5㎜
260Kvp 사용
3.9㎜
4.5㎜
5.5㎜
5.0㎜
6.6㎜
7.1㎜	32초	50초	1분 13초		1분 39초	18초	28초	40초		55초
8.7㎜	1분 1초	1분 16초	1분650초		2분 29초	34초	42초	1분 1초		1분 23초
9.5㎜
10.3㎜
11.1㎜
12.7㎜
14.3㎜
15.1㎜
17.1㎜